УТВЕРЖДАЮ

Директор производства ________________

«___» ____________ 2026 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МАРШРУТНАЯ КАРТА

производства изделия из натурального камня

Изделие индивидуальное, архитектурное 1-й категории, объемное, калиброванное с подбором по оттенку и зернистости с миним 480×75×90 мм

Гранит м-ния Жалгыз

Бучардирование + лощение · профильные канты по описанию · Калибровка

Архитектурное изделие 1-й категории с подбором по оттенку и зернистости

Объём партии: 6 шт. (~6 штук)

Разработано: ___________________ Мастер цеха

Проверено: ___________________ Директор производства

Дата разработки: 05 апреля 2026 г.

Раздел 1. Область применения и назначение

Настоящая Технологическая карта (ТК) устанавливает порядок и технологическую последовательность изготовления напольной плиты из гранита м-ния Жалгыз размером 480×75×90 мм с бучардированной и лощёной фактурой лицевой поверхности, калибровкой по всем сторонам и фасками 5 мм по четырём кромкам.

Документ разработан для производственного предприятия, оснащённого оборудованием согласно перечню оборудования (

Раздел 2. Исходные данные

2.1. Материал

Порода: гранит. Коммерческое наименование: м-ния Жалгыз. Структура: мелко- и среднезернистая. Цвет: светло-бежевый, кремовый с тонкими прожилками. Характерная особенность: минимальное содержание жил и микротрещин — требование 1-й категории подбора.

Физико-механические характеристики гранита: плотность ~2700 кг/м³ (принято для расчёта массы изделия: 0,5×0,1×0,09×2620 ≈ 8,5 кг/плита, расчётно ~9 кг/плита); прочность при сжатии по типу гранитов — от 50 до 130 МПа (в зависимости от месторождения); водопоглощение — менее 0,5%; морозостойкость — по сертификату поставщика.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Гранит м-ния Жалгыз содержит значительно меньше кварца, чем гранит, однако общецеховые меры профилактики силикоза применяются на всех операциях механической обработки (влажная резка, полумаски-респираторы FFP2+ при обработке, влажная уборка пыли) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 как обязательные цеховые меры.

2.2. Геометрия изделия

Изделие: напольная плита прямоугольной (квадратной) формы. Конфигурация — простая прямоугольная, без сложных профилей.

Габаритные размеры: 480×75×90 мм (длина × ширина × толщина). Допуски — по ГОСТ 9480-2024 для облицовочных плит из природного камня.

Калибровка: по всем сторонам (все четыре боковые кромки и две плоских грани — лицевая и тыльная).

Фаски: 5 мм по всем четырём кромкам.

2.3. Фактура поверхности и кромки

Лицевая поверхность: бучардирование верхней поверхности с лощением торцевых граней. Фактура раскрывает природный рисунок и оттенок гранита м-ния Жалгыз.

Тыльная поверхность: пилёная или шлифованная (по технологическому маршруту).

Кромки: все четыре кромки калиброваны. Фаски 5 мм по всем четырём кромкам (перелом под углом, параметры по чертежу РД 1).

Категория подбора: 1-я категория с подбором по оттенку и зернистости, с минимальным содержанием жил и микротрещин.

2.4. Сырьё

Сырьевой блок: гранит м-ния Жалгыз 1-й категории по ГОСТ 9479-2011, размер 3200×1500×1000 мм, объём 4,5 м³, расчётная масса ~7,2 т (при плотности ~2620 кг/м³ — принято как консервативная оценка; уточняется по сертификату поставщика). определения грузоподъёмности подъёмных механизмов. Фактическая масса уточняется по сертификату поставщика.

2.5. Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка выполняются по ГОСТ 9480-2024 (действующий с 01.06.2025) для облицовочных плит из природного камня. Плиты упаковываются в деревянную тару (паллета с бортами или ящик) с амортизирующими прокладками между плитами (Операция №27—28). Маркировка включает: наименование изделия (изделие индивидуальное, архитектурное 1-й категории, объемное, калиброванное с подбором по оттенку и зернистости с миним), материал (гранит м-ния Жалгыз), размеры (480×75×90 мм), количество штук, площадь (м²), масса нетто и брутто, дата упаковки, номер партии, манипуляционные знаки.

Раздел 3. Нормативные документы

Настоящая ТК разработана с учётом требований следующих нормативных документов (редакции, актуальные на дату разработки ТК — 01.04.2026):

— ГОСТ 9480-2024 — Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия. Введён в действие 01.06.2025; на дату разработки ТК (01.04.2026) является действующим. Основной нормативный документ для данного изделия.

— ГОСТ 23342-2012 — Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия. Применяется для изделий 1-й архитектурной категории.

— ГОСТ 9479-2011 — Блоки из горных пород для производства изделий. Технические условия.

— ГОСТ 3.1105-2011 — ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения.

— ГОСТ 3.1118-82 — ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт.

— Приказ Минтруда России №753н — Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2027 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Минтруда России №903н — Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Минтруда России №835н — Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2027 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Ростехнадзора №461 — ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (актуальная редакция). Применяется при всех операциях с мостовыми кранами, тельферами и погрузчиками.

— ПП РФ №1479 — Правила противопожарного режима в Российской Федерации (актуальная редакция; документ действует до 31.12.2026).

— СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Применяется в части нормирования пыли и шума на рабочих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ссылке на нормы учитывается их редакция, актуальная на дату разработки ТК (01.04.2026). При возможном изменении редакций до начала производственного цикла рекомендуется сверить с актуальными версиями.

Раздел 4. Организация производства

Производство напольных плит 480×75×90 мм из гранита м-ния Жалгыз осуществляется в производственном цехе предприятия, оснащённом мостовыми кранами, станками механической обработки камня (SQC2200, SQC600-4D, SQC600-4D), полировальным оборудованием (ZLMS 2600, ZLMS 2600), компрессором D316Y и системой водоочистки (2×1000 л/мин). Цех обеспечен промышленной вентиляцией и водоснабжением для мокрой обработки.

Последовательность производства: приём и контроль сырья → распиловка и раскрой → механическая обработка (калибровка, чистовая обрезка, фаскование) → декоративная обработка (лощение) → финишная очистка → контроль качества → комплектация, упаковка, погрузка.

Внутрицеховая логистика плит 480×75×90 мм осуществляется вручную (масса ~9 кг — вдвоём) или с применением мостового крана/тельфера для групп плит. Обращение с лощёными плитами — только с мягкими прокладками для защиты лицевой поверхности.

Перед началом каждой смены мастер цеха проверяет исправность оборудования, наличие СИЗ, работоспособность вентиляции и систем водоочистки; электрик проводит проверку заземления с записью в журнале.

Раздел 5. Технологический маршрут (перечень операций)

Технологический маршрут включает 29 последовательных операций, обязательных для выполнения в указанном порядке:

— Операция №1 — Разгрузка сырьевого блока в цеху

— Операция №2 — Входной контроль сырья (сертификаты/визуальный осмотр)

— Операция №3 — Сортировка по оттенку и зернистости, отбраковка структурного брака, фиксация допустимых природных жилок/микротрещин

— Операция №4 — Разработка карты раскроя и маршрутной технологии

— Операция №5 — Перемещение блока к станку, строповка

— Операция №6 — Распиловка сырья на слэбы/заготовки (черновая) на станке SQC2200

— Операция №7 — Межоперационный контроль после распила

— Операция №8 — Раскрой слэба на заготовки плит + технологический запас на мостовом станке SQC600-4D

— Операция №9 — Калибровка плоскостей и толщины на калибровальном станке SQC600-4D

— Операция №10 — Контроль толщины/плоскостности после калибровки

— Операция №11 — Настройка/верификация программы ЧПУ под заготовку плиты

— Операция №12 — Черновое формообразование (чистовая обрезка до 480×75 мм)

— Операция №13 — Переворот/перестановка изделия на кромкообработку

— Операция №14 — Изготовление фасок 5 мм по четырём кромкам

— Операция №15 — Ручная доводка фасок и переходов

— Операция №16 — Зачистка после калибровки/фаскования, устранение микросколов

— Операция №17 — Подготовка к бучардированию (маскирование зон лощения)

— Операция №18 — Бучардирование поверхности (архитектурная 1 кат.) > — Операция №19 — Контроль качества бучардирования

— Операция №20 — Доводка после бучардирования

— Операция №21 — Подготовка к лощению (абразивы, настройка станка)

— Операция №22 — Лощение лицевых поверхностей

— Операция №23 — Ручная шлифовка переходов после лощения

— Операция №24 — Мойка, сушка, консервация к отгрузке (с обязательным обеспыливанием)

— Операция №25 — Контроль геометрии, поверхности и фасок (промежуточный/финальный приёмочный)

— Операция №26 — Комплектация партии и визуальный подбор

— Операция №27 — Изготовление тары для партии плит

— Операция №28 — Упаковка изделий, фиксация в таре, маркировка

— Операция №29 — Погрузка на транспорт и крепление груза

Раздел 6. Детальное описание операций

ОПЕРАЦИЯ №1. РАЗГРУЗКА СЫРЬЕВОГО БЛОКА В ЦЕХУ

Наименование операции и цель. Операция разгрузки является стартовой и обязательной. Сырьевой блок гранита м-ния Жалгыз размерами 3200×1500×1000 мм (объём ~4,8 м³, расчётная масса ~12 960 кг при плотности ~2620 кг/м³) поступает на предприятие автотранспортом (тягач Sitrak C7H или МАЗ-6430С9 с сортиментовозом Политранс) и разгружается в зону приёмки цеха камнеобработки.

Вход. Сырьевой блок гранита 1-й категории по ГОСТ 9479-2011 на транспортном средстве с сопроводительными документами (сертификат соответствия, транспортная накладная).

Выход. Блок установлен на подкладках в зоне приёмки цеха, зафиксирован от опрокидывания, транспортное средство освобождено.

Оборудование. Мостовой кран грузоподъёмностью от 5 до 16 т (эксплуатация строго по весу нетто — масса блока ~13 т, кран подбирается по допустимой нагрузке). Погрузчик RH23 (грузоподъёмность 23 т) — при необходимости для горизонтального перемещения. Тягач и сортиментовоз — для доставки.

Оснастка/расходники/СИЗ. Текстильные стропы грузоподъёмностью, соответствующей массе блока; деревянные подкладки и прокладки; каска, защитные очки, перчатки, спецобувь с металлическим носком, сигнальный жилет.

Подготовка рабочего места. До начала разгрузки мастер цеха проверяет исправность мостового крана (наличие актуального технического освидетельствования, исправность тормозов, концевых выключателей, грузового каната), убеждается в свободном подъезде транспорта к зоне разгрузки и отсутствии посторонних лиц в зоне работы крана. Площадка приёмки должна быть ровной, свободной от посторонних предметов, с подготовленными деревянными подкладками для установки блока. Электрик подтверждает исправность защитного заземления крана записью в журнале.

Базирование и установка. Блок стропуется мягкими текстильными стропами в обхват с использованием штатных схем строповки, исключающих проскальзывание. Строповку выполняют разнорабочие, имеющие подтверждённые удостоверения стропальщика и допуск к работе с подъёмными сооружениями. Перед подъёмом выполняется пробный отрыв на высоту 200—300 мм с выдержкой и проверкой надёжности строповки. Блок поднимается плавно, без рывков, перемещается над подготовленной площадкой и опускается на деревянные подкладки равномерно, с обеспечением устойчивости. Разнорабочие при помощи оттяжек ориентируют блок при опускании. Нахождение людей под подвешенным грузом категорически исключено.

Операционный контроль. Мастер цеха визуально осматривает блок на предмет транспортных повреждений (сколы углов, трещины), проверяет соответствие маркировки и сопроводительных документов, фиксирует результаты в журнале приёмки. Устойчивость установленного блока проверяется визуально и при необходимости — дополнительными упорами.

Охрана труда. Грузоподъёмные операции выполняются в соответствии с ФНП «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъёмные сооружения» (приказ Ростехнадзора №461) и Правилами по ОТ при погрузочно-разгрузочных работах (приказ Минтруда №753н). В зоне подъёма запрещено нахождение посторонних лиц, зона огораживается сигнальной лентой. Все участники операции в полном комплекте СИЗ. Электробезопасность крана — по приказу Минтруда №903н. Пожарная безопасность — ПП РФ №1479.

Экология. Отходы от операции разгрузки минимальны (упаковочные материалы блока). Упаковочные материалы собираются и передаются на утилизацию в соответствии с внутренними регламентами предприятия.

Ответственные исполнители. Непосредственную строповку и разгрузку блока выполняют разнорабочие под руководством мастера цеха, который определяет место установки блока и осуществляет визуальный контроль всей операции. Электрик обеспечивает электробезопасность крановой установки. Директор производства осуществляет общий контроль соблюдения требований технологической карты.

***

ОПЕРАЦИЯ №2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ

Наименование операции и цель. Входной контроль сырья проводится для подтверждения соответствия поступившего блока гранита м-ния Жалгыз требованиям ГОСТ 9479-2011, проектной документации и технического задания на изделие. Контроль включает проверку сертификатов и сопроводительных документов, измерение фактических размеров блока, визуальную оценку состояния поверхностей.

Вход. Блок гранита м-ния Жалгыз 3200×1500×1000 мм на подкладках в зоне приёмки после операции №1 с сопроводительными документами.

Выход. Заключение о пригодности блока к обработке: «годен» — блок передаётся на операцию №3; «условно годен» — с ограничениями по карте раскроя; «негоден» — возврат поставщику или решение директора производства.

Оборудование. Самостоятельного станочного оборудования не требуется. При необходимости осмотра верхней и задней граней — мостовой кран или тельфер для переворота блока.

Оснастка/расходники/СИЗ. Рулетка (5 м), линейка металлическая, штангенциркуль, угольник; мел или маркер для разметки дефектов; журнал входного контроля; защитные очки, перчатки, спецобувь, каска.

Подготовка и выполнение. Мастер цеха совместно с распиловщиком камня (Камнерезом) выполняют последовательный осмотр всех доступных граней блока при достаточном освещении. Проверяются: фактические линейные размеры блока в нескольких точках и их соответствие сопроводительным документам; наличие и характер природных особенностей — жил, прожилок, микротрещин (природные микротрещины), поверхностных каверн (каверны), цветовых вариаций; наличие структурных трещин (трещины) — если обнаружены, их расположение и протяжённость фиксируются на схеме блока; однородность оттенка и зернистости — для архитектурных изделий 1-й категории с подбором по оттенку это критически важно. Результаты измерений и осмотра заносятся в журнал входного контроля с составлением карты-схемы блока.

Природные микротрещины (природные микротрещины) и поверхностные каверны (каверны) являются геологической нормой для гранита и не снижают прочности и долговечности камня — они не являются основанием для отбраковки. Структурные трещины (трещины) фиксируются и учитываются при составлении карты раскроя (операция №4) как зоны, подлежащие обходу.

Охрана труда. При переворотах блока — соблюдение ФНП (приказ Ростехнадзора №461). Персонал в полном комплекте СИЗ. Пожарная безопасность — ПП РФ №1479.

Ответственные исполнители. Входной контроль выполняется мастером цеха при участии распиловщика камня (Камнереза). Мастер цеха оформляет и подписывает заключение. Директор производства утверждает решение при статусе «условно годен» или «негоден».

***

ОПЕРАЦИЯ №3. СОРТИРОВКА ПО ОТТЕНКУ И ЗЕРНИСТОСТИ, ОТБРАКОВКА

структурного брака***

Операция направлена на классификацию сырья по декоративным характеристикам и выявление зон со структурным браком. Для архитектурных изделий 1-й категории с подбором по оттенку и зернистости с минимальным содержанием жил и микротрещин — сортировка является критически важной операцией.

На операцию поступает блок гранита м-ния Жалгыз после входного контроля (операция №2) с заключением «годен» или «условно годен». Мастер цеха совместно с распиловщиками камня (Камнерезами) выполняет детальную визуальную оценку каждой доступной грани блока при естественном и искусственном освещении, выявляя зоны с различными оттенками, зернистостью, природными жилами и прожилками. Области со структурными трещинами (трещины) маркируются мелом или маркером как зоны, подлежащие обходу при раскрое. Природные микротрещины (природные микротрещины), поверхностные каверны (каверны) и декоративные жилы гранита фиксируются на карте-схеме как геологическая норма и не являются основанием для отбраковки.

По результатам сортировки мастер цеха формирует рекомендации по зонированию блока для карты раскроя (операция №4): зоны наиболее однородного оттенка выделяются приоритетно для лицевых поверхностей плит. Результаты фиксируются в маршрутных документах.

Охрана труда и экология. Соблюдаются общие требования охраны труда при работе в цехе (СИЗ, освещённость по СанПиН 1.2.3685-21). При переворотах блока — требования ФНП (приказ Ростехнадзора №461). Пожарная безопасность — ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №4. РАЗРАБОТКА КАРТЫ РАСКРОЯ И МАРШРУТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Операция направлена на оптимальное планирование раскроя блока 3200×1500×1000 мм на слэбы и затем на заготовки плит 480×75×90 мм с учётом технологических припусков, толщины пропила и расположения дефектных зон.

Мастер цеха совместно с наладчиком станков с ЧПУ и директором производства разрабатывает карту раскроя, опираясь на карту-схему блока (операции №2—3), фактические размеры блока и требования к изделию. Толщина пропила на станке SQC2200 учитывается как технологический припуск. Для получения слэбов толщиной, достаточной для калибровки до 90 мм, необходимо задать толщину реза слэба с учётом припуска на калибровку и шлифовку обеих пластей (ориентировочно ~94—98 мм, точное значение определяется по регламенту предприятия и износу инструмента).

Блок 3200×1500 мм распиливается на слэбы по высоте 1000 мм. Из одного слэба размером 3200×1500 мм можно выкроить заготовки 480×75 мм с припуском: по длине — до 5 рядов по 600 мм (3000 мм из 3200 мм), по ширине — до 5 рядов по 300 мм (1500 мм). Итого до 25 заготовок с одного слэба (с учётом пропилов и припусков — несколько меньше). При толщине слэба ~27 мм и пропиле ~5 мм из блока 1000 мм высотой получается ориентировочно 31 слэб. Потребность: ~26 изделий + запас 15% = ~30 заготовок. С учётом потерь на дефектные зоны — достаточно 2—3 слэбов.

Карта раскроя утверждается директором производства. Маршрутная технология фиксируется в настоящей ТК.

***

ОПЕРАЦИЯ №5. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЛОКА К МОСТОВОЙ ПИЛЕ, СТРОПОВКА

Операция включает транспортировку блока гранита м-ния Жалгыз от зоны приёмки к рабочей зоне станка SQC2200 для выполнения распиловки. Блок массой ~13 т перемещается с помощью мостового крана грузоподъёмностью от 5 до 16 т (подбирается по фактической массе с запасом) или погрузчика RH23 (грузоподъёмность 23 т).

Разнорабочие, имеющие подтверждённые удостоверения стропальщика и допуск к работе с подъёмными сооружениями, выполняют строповку блока мягкими текстильными стропами по утверждённой схеме. Перед подъёмом выполняется пробный отрыв с выдержкой. Блок перемещается плавно, без рывков, и устанавливается на рабочую платформу станка SQC2200 на подкладки с выверкой положения. Нахождение людей под подвешенным грузом исключено. Зона перемещения ограждается сигнальной лентой.

Охрана труда обеспечивается по ФНП (приказ Ростехнадзора №461), приказу Минтруда №753н. Электробезопасность крана — приказ Минтруда №903н. Противопожарный режим — ПП РФ №1479. Все участники в полном комплекте СИЗ (каска, очки, перчатки, спецобувь, жилет). Мастер цеха контролирует выполнение операции и фиксирует установку блока.

***

ОПЕРАЦИЯ №6. РАСПИЛОВКА СЫРЬЯ НА СЛЭБЫ (ЧЕРНОВАЯ) --- SQC2200

Наименование операции и цель. Распиловка блока гранита м-ния Жалгыз 3200×1500×1000 мм на слэбы заданной толщины (~94—98 мм с учётом припуска на калибровку до 90 мм) выполняется на мостовом станке SQC2200 (макс. диаметр диска 2200 мм). Цель — получение плоских слэбов с минимальной волнистостью реза и достаточным припуском для последующей калибровки.

Вход. Блок гранита на рабочей платформе SQC2200 после операции №5, с утверждённой картой раскроя.

Выход. Слэбы гранита толщиной ~94—98 мм с пилёными поверхностями, уложенные на подкладки с прокладками между слоями.

Оборудование. Станок резки SQC2200 (макс. диаметр диска 2200 мм — достаточен для реза блока высотой 1000 мм с учётом глубины погружения). Мостовой кран или тельфер для съёма слэбов. Система водоочистки (1000 л/мин на единицу).

Оснастка/расходники/СИЗ. Алмазный диск соответствующего диаметра для гранита; подкладки, прокладки между слэбами; текстильные стропы для съёма слэбов; каска, защитные очки/щиток, наушники/беруши, респиратор, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места. До начала распиловки распиловщик камня (Камнерез) проверяет исправность ограждений, работоспособность аварийной остановки, состояние алмазного диска и его крепление, а также убеждается, что подача охлаждающей воды обеспечена и система водоочистки готова принять шлам. Электрик подтверждает исправность защитного заземления станка SQC2200 записью в журнале. Наладчик станков с ЧПУ выполняет настройку технологических параметров по паспорту станка и карте наладки предприятия: задаёт глубину реза, шаг подачи, скорость вращения диска, режим подачи охлаждающей воды.

Базирование и закрепление. Блок закрепляется на рабочей платформе штатными прижимами и упорами с выверкой по базовым плоскостям, обеспечивающей параллельность реза и исключающей смещение/опрокидывание в процессе резки.

Выполнение. Распиловщик камня (Камнерез) ведёт рез, непрерывно контролируя устойчивость процесса по звуку и нагрузке, равномерность водяного охлаждения, отсутствие вибраций и признаков перегрева. При появлении нештатных звуков, закусывания диска, вибрации или падении расхода воды выполняется останов по аварийной кнопке с последующим осмотром узлов наладчиком. После каждого реза слэб снимается мостовым краном/тельфером с использованием мягких текстильных строп и укладывается на подкладки с разделением слоёв прокладками, чтобы исключить слипание и повреждение пилёных поверхностей.

Операционный контроль. Мастер цеха измеряет фактическую толщину каждого слэба в нескольких точках, оценивает прямолинейность и плоскостность пилёной поверхности, проверяет отсутствие ступенчатости реза. При отклонениях толщины за пределы припуска — корректировка параметров или замена диска. Природные микротрещины, жилы и каверны фиксируются на схеме слэба и не являются браком.

Охрана труда. Гранит м-ния Жалгыз — кальцитовый гранит с пониженным содержанием кварца, однако распиловка без подавления пылеобразования влажным резом запрещена по СанПиН 1.2.3685-21. Непрерывная подача охлаждающей воды — обязательное условие. Все работники в зоне станка применяют респиратор, защитные очки/щиток, наушники, спецобувь, перчатки, каску. Электробезопасность — приказ Минтруда №903н. Пожарная безопасность — ПП РФ №1479.

Экология. Шламовые воды от распиловки поступают в систему водоочистки предприятия (2 × 1000 л/мин). Обрезки и отходы камня накапливаются в установленных местах.

Ответственные. Распиловщик камня (Камнерез) управляет станком. Наладчик станков с ЧПУ настраивает параметры. Разнорабочие выполняют строповку и укладку слэбов. Электрик контролирует электробезопасность. Мастер цеха осуществляет операционный контроль и фиксирует результаты.

***

ОПЕРАЦИЯ №7. МЕЖОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ РАСПИЛА

Операция межоперационного контроля выполняется после завершения распиловки блока на слэбы. Мастер цеха выполняет систематический осмотр и измерение каждого полученного слэба гранита м-ния Жалгыз: проверяется фактическая толщина в нескольких точках (рулеткой, штангенциркулем), плоскостность пилёных поверхностей (линейкой-правилом), отсутствие сколов, трещин и отщелушивания по кромкам. Результаты заносятся в журнал операционного контроля.

Слэбы, соответствующие требованиям по толщине (достаточный припуск для калибровки до 90 мм) и не имеющие структурных дефектов, передаются на раскрой (операция №8). Слэбы с недостаточным припуском или структурными трещинами откладываются для отдельной оценки. Природные микротрещины и каверны — не брак.

Охрана труда — общие требования безопасности в цехе; при переворотах слэбов — ФНП (приказ Ростехнадзора №461). Ответственный — мастер цеха.

***

ОПЕРАЦИЯ №8. РАСКРОЙ СЛЭБА НА ЗАГОТОВКИ ПЛИТ + ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПАС

— SQC600-4D***

Наименование и цель. Раскрой слэбов гранита на прямоугольные заготовки размером ~500×95 мм (с припуском на чистовое формообразование до 480×75 мм) выполняется на мостовом станке SQC600-4D (макс. глубина реза 180 мм, диаметр диска 600 мм). Толщина слэба (~94—98 мм) значительно меньше предельной глубины реза 180 мм — станок полностью применим.

Вход. Слэбы гранита после межоперационного контроля (операция №7), прошедшие проверку.

Выход. Прямоугольные заготовки ~500×95×95—98 мм, уложенные горизонтально на подкладки с прокладками. Количество — не менее 30 шт. (26 изделий + ~15% запас).

Оборудование. Мостовой станок SQC600-4D (макс. глубина реза 180 мм \>\> 98 мм слэба — применим). Мостовой кран/тельфер для подачи слэбов. Система водоочистки.

Подготовка и выполнение. Слэб укладывается на рабочий стол SQC600-4D и фиксируется упорами. Наладчик станков с ЧПУ настраивает параметры реза по паспорту станка и карте раскроя: шаг резов по осям X и Y, скорость подачи, расход охлаждающей воды. Распиловщик камня (Камнерез) ведёт рез по разметке, обеспечивая непрерывное водяное охлаждение. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: при раскрое массивных слэбов (~94—98 мм) усилие прижима минимально, подача — замедленная, чтобы исключить вибрацию и трещинообразование. После каждого реза заготовки аккуратно снимаются вручную (масса заготовки ~12—15 кг) или с помощью вакуумных присосок и укладываются горизонтально на мягкие прокладки.

Операционный контроль. Мастер цеха проверяет габаритные размеры заготовок, наличие припуска на формообразование, отсутствие сколов и трещин от реза. Природные особенности — не брак.

Охрана труда. Влажный рез обязателен. Респиратор, очки/щиток, наушники, перчатки, спецобувь. Электробезопасность — приказ Минтруда №903н. Пожарная безопасность — ПП РФ №1479.

Экология. Шлам — на систему водоочистки. Обрезки — в зону временного хранения отходов.

Ответственные. Распиловщик камня (Камнерез), наладчик станков с ЧПУ, разнорабочие, мастер цеха, электрик.

***

ОПЕРАЦИЯ №9. КАЛИБРОВКА ПЛОСКОСТЕЙ И ТОЛЩИНЫ --- SQC600-4D

Наименование и цель. Калибровка заготовок плит до заданной толщины 90 мм с обеспечением параллельности пластей и плоскостности поверхностей выполняется на мостовом станке SQC600-4D (методом контрольного пропиливания базовых плоскостей) . Ширина заготовки ~95 мм мм, толщина ~94—98 мм — оборудование адаптировано для данной толщины.

Вход. Заготовки ~500×95×95—98 мм после раскроя (операция №8).

Выход. Заготовки ~500×95×90 мм с откалиброванными параллельными пластями, равномерной толщиной по всей площади.

Оборудование. SQC600-4D. Система водоочистки.

Подготовка. Распиловщик камня (Камнерез) проверяет состояние ограждений, аварийного останова, рабочей зоны стола и износ калибровальных сегментов. Наладчик станков с ЧПУ задаёт целевую толщину 90 мм, выбирает последовательность абразивов, настраивает скорость подачи и режимы прижима по паспорту SQC600-4D и карте наладки предприятия. Электрик подтверждает исправность заземления.

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: при калибровке массивных плит (финальная толщина 90 мм) усилие прижима должно быть минимальным, подача — замедленной. Съём материала выполняется многопроходно: сначала снимается основной припуск с одной стороны, затем заготовка переворачивается и калибруется вторая пласть. Между проходами контролируется толщина в нескольких точках. Резкий съём материала за один проход ЗАПРЕЩЁН — высокий риск растрескивания гранита при толщине 90 мм.

Базирование. Заготовки укладываются на рабочий стол SQC600-4D с базированием по упорам и направляющим для обеспечения параллельности обработки. Подача заготовок — вручную разнорабочими с мягкими прокладками.

Выполнение. Обработка выполняется проходами с последовательным переходом к более тонким абразивам. Распиловщик контролирует стабильность подачи, отсутствие биения и перегрева, непрерывность водяного охлаждения и своевременный отвод шлама. При сбое подачи воды, вибрации или неравномерном съёме — останов и устранение причин.

Операционный контроль. Мастер цеха проверяет толщину каждой заготовки штангенциркулем в 5+ точках, плоскостность линейкой-правилом, параллельность пластей. Допуски — по ГОСТ 23342-2012. Несоответствие — доработка или отбраковка.

Охрана труда. Влажная обработка обязательна. СИЗ: респиратор, очки, наушники, перчатки, спецобувь. Электробезопасность — приказ Минтруда №903н. ПП РФ №1479.

Экология. Шлам — на систему водоочистки.

Ответственные. Распиловщик камня (Камнерез) управляет станком, наладчик настраивает режимы, разнорабочие подают/снимают заготовки, мастер цеха контролирует качество, электрик обеспечивает электробезопасность.

***

ОПЕРАЦИЯ №10. КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ / ПЛОСКОСТНОСТИ ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ

Наименование и цель. Операция выделенного контроля после калибровки является обязательной контрольной точкой маршрута, регламентированной требованиями ЕСТД (ГОСТ 3.1105-2011, ГОСТ 3.1118-82). При массивных изделиях (90 мм) контроль толщины приобретает критическое значение: недостаточная толщина приведёт к разрушению при бучардировании, избыточная — к несоответствию проектной документации.

Мастер цеха выполняет 100%-ный контроль каждой заготовки. Толщина измеряется штангенциркулем в не менее чем 5 точках (четыре угла и центр плиты), плоскостность — линейкой-правилом длиной не менее 600 мм, прикладываемой по диагоналям и по осям; зазор между правилом и поверхностью не должен превышать допустимого значения по ГОСТ 23342-2012 для 1-й категории. Параллельность пластей проверяется сравнением толщин в крайних и центральной точках — разброс не должен превышать допуска. При необходимости применяется микрометр для повышения точности.

Заготовки с толщиной в пределах допуска и без структурных повреждений маркируются номером по порядку и передаются на формообразование (операция №12). Заготовки с отклонениями толщины в меньшую сторону — на дополнительный проход калибровки (если остаётся достаточный припуск) или отбраковку. Заготовки с отклонениями в большую сторону — на повторную калибровку. Результаты контроля каждой заготовки фиксируются в журнале операционного контроля с указанием измеренных значений. Природные микротрещины и каверны, выявленные при осмотре, — не брак.

Охрана труда. Общие требования безопасности в цехе. СИЗ: перчатки, спецобувь, очки. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №11. НАСТРОЙКА / ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЧПУ ПОД РАСКРОЙ

Наименование и цель. Наладчик станков с ЧПУ совместно с мастером цеха выполняет настройку и верификацию управляющей программы для чистового формообразования заготовок плит площадки на станке SQC600-4D. Программа задаёт точные размеры 480×75 мм с учётом допусков по ГОСТ 23342-2012, а также учитывает положение реза относительно базовых упоров заготовки.

Подготовка. Наладчик проверяет исправность системы ЧПУ станка SQC600-4D, загружает или корректирует управляющую программу, задаёт координаты начала реза, шаг подачи, скорость вращения диска и режим подачи охлаждающей воды в соответствии с паспортом станка и картой наладки предприятия. Параметры подачи задаются с учётом хрупкости массивных заготовок (90 мм): скорость подачи снижена, прижим — минимальный.

Верификация. Выполняется пробный рез на технологическом образце (бракованной заготовке той же толщины), после чего мастер цеха и наладчик измеряют полученные размеры штангенциркулем и угольником, проверяют прямоугольность, отсутствие сколов кромок. При выявлении отклонений — наладчик корректирует программу и повторяет пробный рез до получения результата в пределах допусков. Результаты верификации фиксируются в карте наладки с подписью наладчика и мастера цеха.

Охрана труда. Электробезопасность — приказ Минтруда №903н. СИЗ при пробном резе: очки/щиток, наушники, респиратор, перчатки, спецобувь. Влажный рез обязателен. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №12. ЧИСТОВОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ (КОНТУР 480×75)

SQC600-4D***

Наименование и цель. Чистовое формообразование контура плиты до габаритов 480×75 мм с точностью по ГОСТ 23342-2012 выполняется на мостовом станке SQC600-4D. Глубина реза (толщина заготовки 90 мм) \<\< 180 мм — станок применим.

Вход. Откалиброванные заготовки ~500×95×90 мм после операции №10.

Выход. Плиты 480×75×90 мм с ровными кромками, без сколов.

Заготовка фиксируется на рабочем столе SQC600-4D с помощью упоров и вакуумных присосок (при наличии) или мягких прижимов — усилие прижима минимально ввиду толщины 90 мм. Распиловщик камня (Камнерез) выполняет обрезку кромок по программе ЧПУ, обеспечивая непрерывное водяное охлаждение. Подача замедленная, без рывков. После формообразования каждая плита аккуратно снимается вручную и укладывается на мягкие подкладки.

Операционный контроль — мастер цеха проверяет габариты 480×75 мм, прямоугольность (угольником), отсутствие сколов кромок. Охрана труда — влажный рез, СИЗ, электробезопасность, противопожарный режим.

***

ОПЕРАЦИЯ №13. ПЕРЕВОРОТ / ПЕРЕСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ НА КРОМКООБРАБОТКУ

Плиты 480×75×90 мм (масса ~9,7 кг каждая) перемещаются вручную разнорабочими с рабочего стола SQC600-4D в зону кромкообработки. Ввиду малого веса механизированная строповка не требуется, однако каждая плита берётся двумя руками с мягкими прокладками и укладывается на подготовленные подкладки. Перемещение выполняется аккуратно, без ударов и бросков — толщина 90 мм делает изделие чрезвычайно хрупким. Мастер цеха контролирует бережное обращение. СИЗ — перчатки, спецобувь.

***

ОПЕРАЦИЯ №14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАСОК 5 ММ ПО ПЕРИМЕТРУ ЛИЦЕВОЙ ГРАНИ

Наименование и цель. Формирование фасок шириной 5 мм по периметру лицевой (верхней) грани плиты для устранения острых кромок, придания завершённого вида и предотвращения сколов при эксплуатации и монтаже.

Вход. Плиты 480×75×90 мм после формообразования (операция №12) с прямыми кромками.

Выход. Плиты с фасками 5 мм по всему периметру лицевой грани, без сколов и заусенцев.

Фаски формируются ручным электро- или пневмоинструментом (шлифмашина с направляющей для фаски), при необходимости с питанием от компрессора D316Y. Плита устанавливается на подкладки лицевой стороной вверх, фиксируется упорами от сдвига. Распиловщик камня (Камнерез) последовательно обрабатывает все четыре кромки по периметру, выдерживая ширину фаски 5 мм по шаблону. Съём материала минимален — избежать глубокого врезания в тело плиты при толщине 90 мм. Мастер цеха контролирует ширину фаски шаблоном/штангенциркулем и равномерность по периметру.

Охрана труда — пылеподавление влажным способом или при работающей вытяжке, респиратор, очки/щиток, перчатки, защита слуха, спецобувь. Приказ Минтруда №835н. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №15. РУЧНАЯ ДОВОДКА ФАСОК И ПЕРЕХОДОВ

Изделие устанавливается на подкладки и упоры, обеспечивающие устойчивость (при толщине 90 мм — особо мягкие подкладки с равномерной опорой по всей площади). Распиловщик камня (Камнерез) выполняет доводку ручным инструментом, последовательно переходя от более грубого абразива к более тонкому, снимая риски от предыдущих операций и придавая фаскам гладкий равномерный профиль. Переходы между фаской и основными поверхностями доводятся до плавного, без выкрашивания. Мастер цеха контролирует визуально и по шаблонам.

Охрана труда — пыль/шум/разлёт частиц; респиратор, очки/щиток, защита слуха, перчатки, спецобувь; уборка пыли влажным способом. Сдувание сжатым воздухом без вытяжки запрещено.

***

ОПЕРАЦИЯ №16. ЗАЧИСТКА ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ / ПРОФИЛЯ, УСТРАНЕНИЕ

микросколов***

Операция зачистки является финальным этапом механической подготовки изделия перед нанесением фактуры (бучардирование и лощение). Выполняется на всей поверхности плиты — пластях, торцах, кромках и фасках, где после калибровки, формообразования и изготовления фасок могут оставаться риски, бахромки, микросколы и следы от прижимов или подкладок. Цель — привести все поверхности изделия к состоянию, при котором последующие фактурные операции дадут равномерный и предсказуемый результат.

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет зачистку ручным абразивным инструментом, последовательно переходя от более грубого к более тонкому зерну. Кромки притупляются, заусенцы удаляются, рыхлые фрагменты камня снимаются. Мастер цеха проверяет каждую плиту — поверхности должны быть однородными, без концентраторов разрушения. Изделие готово к передаче на операцию №17.

Охрана труда — респиратор, очки, защита слуха, перчатки, спецобувь; влажная уборка пыли. ПП РФ №1479.

Операции №17—23: Бучардирование и лощение

***

ОПЕРАЦИЯ №17. ПОДГОТОВКА К БУЧАРДИРОВАНИЮ (МАСКИРОВАНИЕ ЗОН

лощения)***

Наименование операции и цель. Операция направлена на подготовку изделия к избирательному поверхностному бучардированию верхней (лицевой) поверхности плиты площадки при одновременной защите боковых граней, торцов и нижней пласти, которые в дальнейшем подлежат лощению. Цель — исключить случайное повреждение полуобработанных поверхностей бучардой и обеспечить чёткую, геометрически правильную границу раздела между двумя фактурами: бучардированной (верхняя пласть) и лощёной (боковые/видимые поверхности). Правильное маскирование является обязательным технологическим условием: без него невозможно выдержать требования архитектурного изделия 1-й категории по ГОСТ 23342-2012 и добиться эстетически чистой линии раздела фактур.

Вход. На операцию поступает плита площадки 480×75×90 мм из гранита м-ния Жалгыз после операции №16 — зачистки, устранения микросколов и доводки фасок. Поверхности изделия должны быть очищены от шлама, пыли и остаточной влаги. Боковые грани и фаски должны иметь равномерную шлифованную фактуру без глубоких рисок. Допустимы природные микротрещины (природные микротрещины) и поверхностные каверны (каверны) как геологическая норма гранита — они не являются основанием для отбраковки.

Выход. По завершении операции изделие полностью готово к бучардированию: верхняя (лицевая) пласть размером 480×75 мм открыта и доступна для обработки пневмобучардой по всей площади, а все зоны, подлежащие лощению (боковые грани толщиной 90 мм, торцы, фаски, нижняя пласть), надёжно закрыты защитными материалами. Линия раздела маскирования совпадает с проектной границей смены фактур (по краю верхней фаски) с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 23342-2012 для архитектурных изделий 1-й категории.

Оборудование. Самостоятельного станочного оборудования операция не требует. Плита располагается на рабочем столе или на устойчивых деревянных подкладках. Ввиду малого веса (~9,7 кг) механизированная строповка не требуется — перемещение вручную.

Оснастка/расходники/СИЗ. Защитная малярная лента повышенной адгезии, плотный картон или защитный полимерный лист (накладные щитки на грани), мягкие прокладочные материалы (поролон, войлок, техническая резина), шаблоны-линейки для разметки границы раздела фактур. СИЗ: защитные очки, перчатки, спецобувь; при наличии остаточной пыли — респиратор.

Подготовка рабочего места. Рабочее место организуется в зоне, смежной с постом бучардирования. До начала работ мастер цеха проверяет, что плита после зачистки обеспылена (влажная протирка) и что на поверхностях, подлежащих маскированию, отсутствует остаточный шлам, нарушающий адгезию ленты. Освещённость рабочей зоны — по СанПиН 1.2.3685-21. Мастер цеха предварительно разворачивает проектный чертёж и уточняет границы раздела фактур — верхняя пласть бучардируется полностью, линия маскирования проходит по краю верхней фаски по периметру плиты.

Выполнение. Сначала распиловщик камня (Камнерез) при непосредственном указании мастера цеха наносит тонкую разметочную линию по периметру верхней пласти в соответствии с проектом: линия проходит по краю перехода верхней фаски к боковой грани. Затем вдоль разметочной линии с внешней стороны (со стороны лощёных граней) наклеивается слой защитной малярной ленты с плотным прижатием к поверхности — лента плотно ложится по всему периметру без отставаний и воздушных пузырей. Любое отставание создаёт риск попадания бучарды под ленту и повреждения лощёной поверхности. Поверх ленты боковые грани (90 мм) и торцы полностью перекрываются защитным картоном или полимерным листовым материалом, который фиксируется лентой. Нижняя пласть также защищается мягким материалом. Фаски маскируются особенно тщательно — мягким листовым материалом, повторяющим форму фаски.

Операционный контроль. Мастер цеха визуально осматривает все защищённые зоны: лента без разрывов, все стыки перекрыты, незащищённой остаётся только верхняя пласть. Проверяется точность линии маскирования линейкой и угольником. При выявлении непроклеенных участков или зон с недостаточным прижатием — дефект устраняется немедленно до начала бучардирования. Природные микротрещины и каверны — не брак.

Охрана труда. При обнаружении остаточной сухой пыли — респиратор и влажная протирка. Сдувание пыли сжатым воздухом без вытяжки запрещено по СанПиН 1.2.3685-21. Ручной инструмент — по приказу Минтруда №835н. ПП РФ №1479.

Экология. Отрезки ленты, картона, полимера — раздельный сбор отходов. Остаточный шлам — влажное удаление на систему водоочистки.

Ответственные. Разметку и маскирование выполняют распиловщики камня (Камнерезы) под руководством мастера цеха, который устанавливает границу раздела фактур, контролирует качество маскирования. Разнорабочие обеспечивают подачу материалов и организацию рабочего места. Директор производства осуществляет общий контроль.

***

ОПЕРАЦИЯ №18. БУЧАРДИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (АРХИТЕКТУРНАЯ 1

кат.)***

Наименование и цель. Бучардирование верхней (лицевой) поверхности плиты площадки выполняется с целью формирования фактурной поверхности с равномерным точечным рельефом, обеспечивающего противоскользящие свойства и декоративный эффект для архитектурных изделий 1-й категории по ГОСТ 23342-2012. Операция выполняется исключительно ручным пневматическим инструментом — пневмобучардой, питаемой от компрессора D316Y при рабочем давлении 0,8—1,0 МПа.

КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: толщина плиты составляет всего 90 мм. Гранит при такой толщине чрезвычайно хрупок. Бучардирование — ударная операция, и при 90 мм гранита каждый удар пневмобучарды создаёт риск раскалывания плиты. Работа выполняется с минимальным давлением воздуха, лёгкой бучардой с мелкозубчатой головкой, с особо осторожным режимом — без сильных ударов. Распиловщик обязан постоянно контролировать целостность плиты. При появлении любых признаков трещинообразования — немедленный останов.

Вход. Плита 480×75×90 мм с замаскированными зонами лощения (боковые грани, торцы, фаски, нижняя пласть) из операции №17. Верхняя пласть открыта.

Выход. Верхняя пласть плиты имеет равномерный точечный бучардированный рельеф по всей площади 480×75 мм, без пропуска зон, без сколов и отколов по краю, без перехода бучарды за линию маскирования. Глубина рельефа и характер следов соответствуют эталону. Защитные маски на лощёных зонах целы.

Оборудование. Компрессор D316Y (рабочее давление 0,8—1,0 МПа). Пневмобучарда ручная с мелкозубчатой рабочей головкой. Плита на рабочем столе на мягких подкладках.

Оснастка/расходники/СИЗ. Пневмобучарда с мелкозубчатыми сменными вставками (коронками) — выбор головки с учётом хрупкости 20-мм гранита; шланговое пневмоподключение к D316Y с редукционным клапаном; эталонный образец бучардированной поверхности; профилемер/шаблоны. СИЗ: защитный щиток или очки с боковой защитой, противошумные наушники/беруши, респиратор FFP2 (обязателен при бучардировании камня), виброзащитные перчатки, спецобувь, защитный костюм/фартук.

Подготовка рабочего места. Мастер цеха проверяет: состояние компрессора D316Y — давление в системе по паспорту (0,8—1,0 МПа), шланг подключён надёжно, предохранительный клапан исправен; состояние пневмобучарды — головка не изношена, крепление не ослаблено, пусковой курок без заеданий; качество маскирования лощёных зон проверяется ещё раз непосредственно перед запуском; рабочая зона огораживается или обозначается предупредительными знаками (разлёт осколков); промышленная вытяжная вентиляция включается и работает непрерывно. Электрик подтверждает исправность заземления компрессора.

Базирование. Плита устанавливается на стол или деревянные подкладки верхней пластью вверх. Устойчивость при ударной нагрузке обеспечивается мягкими подкладками по всей площади нижней пласти — при толщине 90 мм и размерах 480×75 мм плита должна опираться равномерно без провисания, иначе при ударе бучардой возникнет изгибающий момент и трещина. Упоры предотвращают сдвиг.

Настройка. Рабочее давление воздуха устанавливается на МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ уровне, обеспечивающем формирование рельефа на граните м-ния Жалгыз (прочность 60—80 МПа — значительно ниже гранита). Головка бучарды выбирается мелкозубчатая для деликатного воздействия. Стабильность давления контролируется по манометру.

Выполнение. Распиловщик камня (Камнерез), прошедший инструктаж по работе с пневмоинструментом, начинает бучардирование с одного края плиты, ведя пневмобучарду параллельными перекрывающимися полосами с постоянной скоростью и ЛЁГКИМ, равномерным нажатием. Каждый проход перекрывает предыдущий не менее чем на треть ширины головки. Оператор периодически приостанавливается и сравнивает обработанные участки с эталоном. Вблизи границы маскировочной ленты — снижение интенсивности, аккуратная работа без выхода за линию раздела.

При обнаружении структурных трещин или признаков раскалывания плиты — немедленный останов. Мастер цеха принимает решение о дальнейших действиях. Природные каверны и микротрещины обрабатываются штатно.

По окончании основного прохода выполняется контрольное прохождение для выравнивания слабых мест. Затем подача воздуха перекрывается, бучарда отключается.

Операционный контроль. Мастер цеха выполняет промежуточный и итоговый контроль: равномерность рельефа (визуально с боковым освещением); глубина и характер следов — сравнение с эталоном; отсутствие пропусков, «лысых» участков; сохранность маскировочных слоёв; отсутствие сколов по кромкам. Природные особенности — не брак.

Охрана труда. Бучардирование гранита — операция с образованием каменной пыли. Респиратор FFP2 ОБЯЗАТЕЛЕН по СанПиН 1.2.3685-21. Промышленная вытяжка — непрерывно. Защита от разлёта осколков — щиток/очки. Противошумные средства обязательны. Виброзащитные перчатки — ограничение длительности работы по нормативам. Электробезопасность компрессора — приказ Минтруда №903н. ПП РФ №1479.

Экология. Каменная крошка и пыль собираются влажным способом и направляются на систему водоочистки. Сдувание пыли без вытяжки запрещено.

Ответственные. Бучардирование выполняет распиловщик камня (Камнерез) по заданию мастера цеха. Мастер цеха руководит операцией, проверяет рельеф по эталону. Наладчик станков с ЧПУ обеспечивает исправность компрессора D316Y. Инженер КИПиА контролирует приборную часть. Электрик — электробезопасность. Разнорабочие — организация и уборка. Директор производства — общий контроль.

***

ОПЕРАЦИЯ №19. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУЧАРДИРОВАНИЯ

Операция представляет собой самостоятельный этап операционного контроля после завершения бучардирования и до снятия защитных масок. Цель — подтвердить, что бучардированная поверхность верхней пласти соответствует требованиям архитектурной 1-й категории по ГОСТ 23342-2012: рельеф равномерен, характер следов соответствует эталону, отсутствуют недопустимые дефекты.

Вход. Плита 480×75×90 мм с завершённым бучардированием и сохранёнными масками на лощёных зонах. Поверхность очищена от крошки влажным способом.

Выход. Заключение: «годно» — передача на операцию №21 через доводку (операция №20); «требует доводки» — направление на операцию №20; «акт несоответствия» — при неустранимых дефектах.

Мастер цеха приступает к систематическому осмотру бучардированной пласти при боковом освещении. Оценивается: общая равномерность рельефа, отсутствие пропусков, сравнение с эталоном, состояние кромок и фасок, сохранность маскировочного слоя. Распиловщик камня (Камнерез) при указании мастера зондирует характерные точки профилемером и передаёт результаты. Дополнительно для каждой 20-мм плиты мастер проверяет целостность изделия — отсутствие скрытых трещин от ударной нагрузки (визуально и на звук — простукивание тыльной стороной ручки инструмента).

При выявлении участков с неравномерным рельефом — разметка дефектных зон и передача на доводку. При обнаружении трещин — акт несоответствия. Природные микротрещины и каверны — норма.

Охрана труда. Респиратор при остаточной пыли. Вытяжка включена. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №20. ДОВОДКА ПОСЛЕ БУЧАРДИРОВАНИЯ

Цель — устранение локальных дефектов бучардированной поверхности, выявленных при контроле (операция №19): участков с пропусками, недостаточной глубиной или неравномерностью рельефа, а также зачистка переходных зон по периметру. Операция корректирующая, выполняется ручной пневмобучардой от компрессора D316Y в режиме точечного воздействия строго по разметке мастера цеха.

Вход. Плита после операции №19 с отмаркированными дефектными зонами. Маски на лощёных гранях сохранены.

Выход. Бучардированная поверхность полностью соответствует эталону. Изделие готово к снятию масок и передаче на операцию №21.

Распиловщик камня (Камнерез) обрабатывает пневмобучардой только отмаркированные зоны, не затрагивая годные участки. Давление воздуха — минимально необходимое (ОСОБЕННО для 20-мм гранита). Мастер цеха контролирует результат по эталону и принимает решение о годности. После доводки — повторный контроль.

Охрана труда и экология — аналогично операции №18. Респиратор FFP2 обязателен. Вытяжка непрерывно. Пыль — влажная уборка.

***

ОПЕРАЦИЯ №21. ПОДГОТОВКА К ЛОЩЕНИЮ (АБРАЗИВЫ, НАСТРОЙКА)

Наименование и цель. Подготовка технологических условий для лощения боковых и видимых поверхностей плиты площадки. Лощение — финишная поверхностная обработка с результатом матового блеска с шёлковистой структурой без зеркального эффекта.

Обоснование применения оборудования. Для плиты 480×75×90 мм доступны два варианта: ZLMS 2600 и полировальный станок ZLMS 2600 (рабочая зона 2600×900 мм — применим для ручного лощения кромок). Для лощения верхней бучардированной пласти ZLMS 2600 (ZLMS 2600 не применяется при толщине > 50 мм). Лощение боковых граней толщиной 90 мм и торцов выполняется на ZLMS 2600 ручным способом, так как малая ширина боковых граней (90 мм) не позволяет использовать автоматический режим ZLMS 2600.

Вход. Плита после операций №19—20 с принятым бучардированием верхней пласти. Защитные маски с лощёных зон снимаются. Бучардированная верхняя пласть защищается новым слоем масок (реверсная маскировка — лента и мягкий материал на бучардированную поверхность).

Выход. Станок ZLMS 2600 подготовлен, абразивы подобраны, плита установлена, пробный прогон выполнен на минимальном участке с положительным результатом.

Подготовка. Наладчик станков с ЧПУ совместно с мастером цеха проверяют готовность ZLMS 2600: исправность шпинделя, подача воды, состояние ограждений, аварийный останов. Подбирается последовательность абразивных инструментов нарастающей зернистости для гранита м-ния Жалгыз — от среднего зерна к тонкому (финишное зерно — для лощения, но не для зеркальной полировки). Электрик контролирует электробезопасность станка.

Плита устанавливается на рабочий стол ZLMS 2600 боковой гранью вверх. Учитывая размеры 480×75×90 мм, плита должна быть надёжно зафиксирована в вертикальном или наклонном положении специальными упорами и подкладками, обеспечивающими доступ к боковым граням. Альтернативно — лощение боковых граней выполняется полностью вручную с использованием ручного полировального инструмента в зоне ZLMS 2600.

Пробный прогон. Мастер цеха и наладчик оценивают результат: равномерность следа абразива, отсутствие перегрева, надлежащее водяное охлаждение, сохранность маскировки на бучардированной пласти.

Охрана труда. Мокрое лощение — скользкий пол, разлёт абразивной суспензии, электробезопасность. Ограждения обязательны. Очки/щиток, перчатки, спецобувь. Респиратор — при вынужденной сухой обработке. ФНП при установке. ПП РФ №1479.

Экология. Шламовые воды — на систему водоочистки.

***

ОПЕРАЦИЯ №22. ЛОЩЕНИЕ БОКОВЫХ / ВИДИМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наименование и цель. Финишная поверхностная обработка боковых граней, торцов и видимых поверхностей плиты площадки на полировальном станке ZLMS 2600 (ручной режим) с целью получения лощёной фактуры — матового блеска с шёлковистой структурой без зеркального отражения. Лощение выполняется последовательной обработкой абразивами нарастающей зернистости; каждый последующий абразив убирает риски предыдущего. Переход в полировку (зеркальный блеск) не допускается.

Вход. Плита после операции №21, установленная на ZLMS 2600, бучардированная пласть замаскирована, боковые грани доступны.

Выход. Боковые грани и торцы имеют лощёную фактуру: матовый шёлковистый блеск без зеркального эффекта; поверхность однородная, без рисок от предыдущих абразивов, без ожогов и перегрева. Соответствие подтверждается эталоном.

Оборудование. Полировальный станок ZLMS 2600 (ручной режим обработки кромок). Система водоочистки.

Выполнение. Распиловщик камня (Камнерез) последовательно обрабатывает каждую боковую грань и торец, начиная с более грубого абразива и переходя к финишному. Каждый абразив проходит по всей длине грани равномерными проходами с непрерывной подачей воды. Между сменами абразивов мастер цеха и распиловщик осматривают поверхность при боковом освещении — убеждаются, что риски от предыдущего зерна полностью убраны, прежде чем переходить к следующему этапу. Финишный абразив доводит поверхность до состояния лощения — матовый блеск без зеркального эффекта. При выявлении остаточных рисок — повтор прохода предыдущим абразивом.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: при лощении боковых граней толщиной 90 мм — минимальное боковое усилие. Плита зафиксирована упорами с противоположной стороны, чтобы исключить изгиб при нажатии абразива.

Операционный контроль. Мастер цеха оценивает каждую обработанную грань: однородность лощёной фактуры, отсутствие рисок и переходных «ступеней», сравнение с эталоном, сохранность маскировки бучардированной пласти. Природные особенности гранита — не брак.

Охрана труда. Мокрый процесс — скользкие поверхности, разлёт суспензии. Очки/щиток, перчатки, спецобувь. Электробезопасность ZLMS 2600 — приказ Минтруда №903н. ПП РФ №1479.

Экология. Шлам — на систему водоочистки. Использованные абразивы — в зону временного хранения отходов.

Ответственные. Распиловщик камня (Камнерез) выполняет лощение. Наладчик станков с ЧПУ обеспечивает настройку ZLMS 2600. Мастер цеха контролирует качество, принимает решение о соответствии. Разнорабочие — подача/съём плит, организация рабочего места. Электрик — электробезопасность.

***

ОПЕРАЦИЯ №23. РУЧНАЯ ШЛИФОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОСЛЕ ЛОЩЕНИЯ

Операция направлена на ручную доводку переходных зон между бучардированной верхней пластью и лощёными боковыми гранями, а также на выравнивание фактуры в зонах фасок 5 мм, где механическое лощение могло оставить неравномерности. После снятия всех масок (с бучардированной пласти) распиловщик камня (Камнерез) выполняет деликатную ручную шлифовку переходных зон мелкозернистым абразивом, добиваясь чёткой, ровной линии раздела фактур без выкрашивания.

Мастер цеха контролирует результат: линия раздела между бучардированной и лощёной поверхностями ровная, без переходных артефактов; лощёная поверхность не повреждена; фаски имеют однородную фактуру.

Охрана труда — респиратор, очки, защита слуха, перчатки, спецобувь; влажная уборка пыли. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №24. МОЙКА, СУШКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ К ОТГРУЗКЕ

Наименование и цель. Операция обеспыливания и очистки является обязательной и предшествует приёмочному контролю, упаковке и отгрузке. Цель — полное удаление остатков шлама, абразивной суспензии, каменной пыли и загрязнений со всех поверхностей изделия для обеспечения надлежащей визуальной оценки качества и товарного вида продукции.

Вход. Плиты 480×75×90 мм после операции №23 (ручная шлифовка переходов) с завершёнными бучардированной и лощёной фактурами.

Выход. Плиты чистые, сухие, без следов шлама и пыли на всех поверхностях. Готовы к финальному контролю (операция №25).

Выполнение. Каждая плита 480×75×90 мм промывается водой для удаления остатков шлама, абразивной суспензии и каменной пыли. Мойка выполняется влажным способом — мягкой ветошью с водой или направленной подачей воды в зоне мойки. Особое внимание уделяется рельефу бучардированной поверхности — углубления точечного рельефа тщательно промываются для удаления застрявших частиц. Лощёные поверхности промываются деликатно, без применения абразивных материалов, способных нарушить матовый блеск. Сдувание сжатым воздухом допускается ТОЛЬКО при работающей промышленной вытяжке (промышленная вытяжка или аналогичная промышленная вентиляция) во избежание рассеивания каменной пыли по рабочей зоне. После мойки плиты просушиваются при комнатной температуре, уложенные горизонтально на чистых сухих подкладках с прокладками между слоями.

Консервация поверхности (при необходимости) выполняется нанесением защитного состава по рекомендации изготовителя для предотвращения загрязнения гранита м-ния Жалгыз при транспортировке. Мастер цеха контролирует чистоту и сухость каждого изделия перед передачей на контроль, проверяя отсутствие разводов, остатков шлама в рельефе бучардирования и загрязнений на лощёных поверхностях.

Охрана труда. Мокрые поверхности — скользко. СИЗ: перчатки, спецобувь. При обдуве сжатым воздухом — работающая вытяжка обязательна, респиратор рекомендуется. ПП РФ №1479.

Экология. Моечные воды с остатками шлама и абразивной суспензии поступают на систему водоочистки предприятия (2 × 1000 л/мин). Использованная ветошь — в зону временного хранения отходов.

Ответственные. Мойку и обеспыливание выполняют разнорабочие под контролем мастера цеха, который проверяет качество очистки каждого изделия.

***

ОПЕРАЦИЯ №25. КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ И ПРОФИЛЯ (ФИНАЛЬНЫЙ)

Наименование и цель. Финальный приёмочный контроль является завершающей контрольной операцией перед комплектацией и упаковкой. Цель — подтверждение соответствия каждого изделия требованиям ГОСТ 23342-2012 для архитектурных изделий 1-й категории, проектной документации и технического задания заказчика.

Вход. Плиты 480×75×90 мм после мойки и обеспыливания (операция №24), чистые и сухие.

Выход. Акт приёмочного контроля с заключением по каждому изделию: «годно» / «требует доработки» / «брак».

Выполнение. Мастер цеха выполняет 100%-ный контроль каждой плиты по следующим параметрам: габаритные размеры (длина 600 мм, ширина 300 мм, толщина 90 мм) — штангенциркулем в нескольких точках; прямоугольность — угольником по всем четырём углам; плоскостность — линейкой-правилом по диагоналям и осям; ширина фасок 5 мм — шаблоном по всему периметру; качество бучардированной поверхности — визуально с боковым освещением по эталону, равномерность рельефа; качество лощёных граней — визуально по эталону, однородность матового блеска; целостность изделия — отсутствие трещин (визуально и простукивание).

Допуски — по ГОСТ 23342-2012 для изделий 1-й категории. Соответствующие изделия маркируются «годно» и передаются на комплектацию (операция №26). Несоответствующие — решение мастера цеха совместно с директором производства (доработка или отбраковка). Природные особенности гранита (микротрещины, каверны, жилы) являются геологической нормой и не подлежат отбраковке. Результаты контроля каждого изделия фиксируются в приёмочном акте с указанием всех измеренных параметров.

Ответственные. Приёмочный контроль выполняет мастер цеха. Директор производства утверждает результаты и принимает решения по несоответствиям.

***

ОПЕРАЦИЯ №26. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРТИИ И ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДБОР

Наименование и цель. Для архитектурных изделий 1-й категории с подбором по оттенку и зернистости с минимальным содержанием жил — комплектация партии включает обязательный визуальный подбор плит по оттенку и рисунку гранита. Цель — обеспечить однородность внешнего вида партии при монтаже на объекте «Тульский монастырь» (внутренняя отделка), где различия в оттенке соседних плит недопустимы для архитектурного решения.

Выполнение. Мастер цеха совместно с распиловщиками камня (Камнерезами) раскладывает все принятые плиты на ровной, хорошо освещённой поверхности при естественном и искусственном освещении. Выполняется группировка по однородности оттенка, зернистости и характеру природного рисунка гранита м-ния Жалгыз. Плиты с наиболее близким оттенком формируются в единую партию для одного участка укладки. Плиты с заметным отклонением оттенка выделяются в отдельную группу — решение о их использовании принимается совместно с заказчиком.

Комплектация фиксируется в маршрутных документах с указанием количества изделий, порядковых номеров, результатов подбора и рекомендаций по порядку укладки. Партия: 4,65 кв.м. (~26 шт.).

Охрана труда. Перемещение плит (~9,7 кг) — вручную с прокладками. СИЗ: перчатки, спецобувь. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №27. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСИЛЕННОЙ ТАРЫ ДЛЯ ТОНКИХ ПЛИТ

Ввиду массивной толщины изделий (90 мм) стандартная тара не обеспечивает достаточной защиты от механических повреждений при транспортировке. Разнорабочие под руководством мастера цеха изготавливают усиленную тару (короба) из фанеры или деревянного бруска с внутренними ячейками или разделительными перегородками, обеспечивающими фиксацию каждой плиты в горизонтальном положении с мягкими прокладками (поролон, вспенённый полиэтилен) между слоями. Размеры тары — под партию с учётом размеров 480×75 мм.

Тара должна обеспечивать: горизонтальное положение плит при транспортировке; исключение контакта лицевых поверхностей; равномерное распределение веса; защиту от ударов и вибрации. Мастер цеха проверяет тару перед упаковкой.

Охрана труда — при работе с деревом: защитные очки, перчатки, спецобувь. Приказ Минтруда №835н. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №28. УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ, ФИКСАЦИЯ В ТАРЕ, МАРКИРОВКА

Каждая плита 480×75×90 мм оборачивается защитным вспенённым материалом или прокладывается мягкими прокладками и укладывается в подготовленную тару горизонтально. Между плитами — прокладки из вспенённого полиэтилена или поролона. Плиты фиксируются в таре распорками, исключающими смещение при транспортировке. Тара закрывается крышкой и крепится стяжными лентами.

Маркировка наносится на тару в соответствии с ГОСТ: наименование изделия, материал, количество, номер партии, масса места, реквизиты отправителя и получателя, знаки «Хрупкое — Не бросать», «Верх». Маркировочный лист вкладывается внутрь тары.

Мастер цеха проверяет комплектность, правильность укладки, надёжность фиксации и маркировку. Результаты фиксируются в отгрузочных документах.

Охрана труда. Перчатки, спецобувь. ПП РФ №1479.

***

ОПЕРАЦИЯ №29. ПОГРУЗКА НА ТРАНСПОРТ И КРЕПЛЕНИЕ

Готовая тара с партией плит площадки грузится на транспортное средство (тягач Sitrak C7H или МАЗ-6430С9 с полуприцепом МАЗ) с помощью автопогрузчика вилочного или мостового крана. Масса тары с плитами (26 шт. × 9,7 кг ≈ 252 кг + масса тары) не превышает грузоподъёмности погрузчика.

Тара устанавливается на ровную поверхность кузова/платформы и крепится стяжными ремнями/лентами, исключающими смещение, опрокидывание и удары при транспортировке. Расположение тары — горизонтально (плиты лежат горизонтально внутри). Мастер цеха проверяет надёжность крепления перед отправлением.

Охрана труда. Грузоподъёмные операции — ФНП (приказ Ростехнадзора №461), приказ Минтруда №753н. В зоне погрузки — запрет нахождения посторонних. СИЗ: каска, жилет, перчатки, спецобувь. Пожарная безопасность — ПП РФ №1479. Электробезопасность — приказ Минтруда №903н.

Ответственные. Разнорабочие и водители выполняют погрузку и крепление под руководством мастера цеха. Диспетчер оформляет транспортные документы. Директор производства утверждает отгрузку.

**

Раздел 7. Контроль качества и приёмка

Система контроля качества включает три уровня: входной контроль (сырья), операционный контроль (по каждой операции), приёмочный контроль (готовое изделие).

Входной контроль (Операции №2—3): проверка сертификата/паспорта блока по ГОСТ 9479-2011, измерение геометрических размеров блока, визуальная оценка оттенка, рисунка и структуры, разграничение структурного брака и природных особенностей гранита м-ния Жалгыз. Ответственный: мастер цеха.

Операционный контроль: проводится после каждой операции обработки. Контролируемые параметры: геометрия (толщина, плоскостность, прямолинейность), качество поверхности (риски, прижоги, сколы), параметры фасок (5 мм), качество лощения. Инструменты: рулетка, штангенциркуль, угольник, щупы, поверочная линейка, шаблоны. Ответственный: мастер цеха.

Приёмочный контроль (Операция №25): финальная проверка соответствия готовых плит требованиям ГОСТ 9480-2024 и ГОСТ 23342-2012 для архитектурных изделий 1-й категории. Контролируются: габаритные размеры 480×75×90 мм ± допуск, плоскостность, прямолинейность кромок, ширина фасок 5 мм, качество лощения, общий вид. Ответственный: мастер цеха; утверждение паспорта качества — директор производства.

ВАЖНО: Природные особенности гранита м-ния Жалгыз — природные микротрещины, поверхностные каверны (каверны), геологические прожилки — являются нормой материала и НЕ могут служить основанием для отбраковки изделия.

Раздел 8. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность

Несмотря на то что гранит м-ния Жалгыз содержит значительно меньше кварца, чем гранит, общецеховые меры профилактики силикоза ОБЯЗАТЕЛЬНЫ на всех операциях механической обработки (распиловка, калибровка, фаскование, лощение, шлифовка, зачистка). Применение полумаски-респиратора (FFP2+), защитных очков/щитка, средств защиты слуха, перчаток и спецобуви является обязательным. Сухая обработка гранита без работающей промышленной вентиляции — ЗАПРЕЩЕНА. Сдувание пыли сжатым воздухом при неработающей промышленной вытяжке — ЗАПРЕЩЕНО. Уборка каменной пыли — только влажным способом (СанПиН 1.2.3685-21).

Грузоподъёмные операции: все работы с мостовыми кранами (5—16 т), тельферами, погрузчиком RH23 (23 т) и вилочным погрузчиком выполняются в строгом соответствии с ФНП Ростехнадзора №461 и Приказом Минтруда №753н. К строповочным работам и управлению ПС допускаются только работники с подтверждёнными допусками. Нахождение под подвешенным грузом — ЗАПРЕЩЕНО. При работе с тельферами и кранами проверяется, что токовая нагрузка на троллеи (50А/80А) не превышается.

Электробезопасность: все операции с электрооборудованием выполняются при подтверждённом исправном заземлении, зафиксированном электриком в журнале. Требования Приказа Минтруда №903н обязательны.

Пожарная безопасность: пожарные проходы и эвакуационные выходы постоянно свободны. Курение и открытый огонь в зоне хранения деревянной тары и упаковочных материалов — ЗАПРЕЩЕНЫ. Требования ПП РФ №1479 (действует до 31.12.2026) соблюдаются. Наличие первичных средств пожаротушения в рабочих зонах — обязательно.

Раздел 9. Экология и обращение с водой/шламом/отходами

Все операции влажной механической обработки (распиловка, калибровка, раскрой, лощение) сопровождаются образованием карбонатного шлама — взвеси минеральных частиц гранита в воде. Сброс загрязнённой воды в открытые сточные системы без очистки — ЗАПРЕЩЁН.

Система водоочистки (×2 установки производительностью 1000 л/мин каждая, суммарно 2000 л/мин) обеспечивает непрерывную очистку оборотной воды, сбор и обезвоживание шлама. Осадок шлама накапливается в предназначенных контейнерах и направляется на утилизацию согласно регламенту предприятия.

Отходы производства: каменный скол и обрезки после распила направляются в зоны временного хранения. Деревянная тара, упаковочные материалы и отработанные абразивы накапливаются раздельно и направляются на утилизацию. Защитные химические составы (при применении) хранятся и утилизируются по паспорту безопасности.

Раздел 10. Ресурсы

10.1. Оборудование

— Станок резки SQC2200 (диск до 2200 мм) — первичная распиловка блока на слэбы — Мостовые станки SQC600-4D (×2) | макс. глубина реза 180 мм, диаметр диска 600 мм — раскрой слэбов, чистовая обрезка плит, нарезка фасок — Мостовой станок SQC600-4D — калибровка плоскостей методом контрольного пропиливания (JC-1010 не применяется: толщина 90 мм > 50 мм) — Полировальные станки ZLMS 2600 (×2) | рабочая зона 2600×900 мм — лощение лицевых поверхностей — Лощение выполняется только на ZLMS 2600 (SPG1200-12 не применяется: толщина 90 мм > 50 мм) — Компрессор D316Y | рабочее давление 0,8–1,0 МПа — питание пневмоинструмента (ручная шлифовка фасок, зачистка, доводка) — Мостовые краны | грузоподъёмность 5–16 т — все грузоподъёмные операции — Тельферы и электротали | грузоподъёмность 5–16 т — вспомогательные подъёмные операции — Погрузчик RH23 | грузоподъёмность 23 т — разгрузка блока, перемещение — Автопогрузчик вилочный | грузоподъёмность 1,5–5 т — складские операции, погрузка тары — Система водоочистки (×2) | 1000 л/мин каждая — оборотное водоснабжение, очистка шлама — Тягачи Sitrak C7H | до 44 т полная масса автопоезда — доставка блока, отгрузка — Тягачи МАЗ-6430С9 (×2) | нагрузка на седло до 22,5 т — доставка/отгрузка — Сортиментовозы Политранс (×3) | грузоподъёмность 30–40 т — перевозка блоков — Полуприцепы МАЗ (×2) — грузовые платформы для отгрузки — Канатный станок DWSG-22AX-6P | макс. размер реза 450 мм — вспомогательная резка при необходимости

10.2. Персонал

— Директор производства — 1 чел. Утверждение ТК, принятие решений по несоответствиям, согласование карты раскроя и паспорта качества партии.

— Мастер цеха (гранит/гранит) — 1 чел. Организация и надзор за всеми операциями, операционный и приёмочный контроль качества, визуальный подбор партии.

— Наладчик станков с ЧПУ — 1 чел. Настройка и верификация программ станков, контроль режимов, устранение нештатных ситуаций.

— Распиловщик камня (Камнерез) — 10 чел. Основной исполнитель всех станочных и ручных технологических операций.

— Разнорабочий — 10 чел. Подсобные работы: строповка, подача/съём заготовок и плит, упаковка, уборка шлама.

— Электрик — 1 чел. Проверка заземления, электробезопасность, обслуживание электроустановок.

— Инженер КИПиА — 1 чел. Калибровка и поверочное состояние измерительных средств, обслуживание систем.

— Водитель — 2 чел. Управление транспортными средствами.

— Диспетчер — 1 чел. Планирование, документооборот, оформление документов на отгрузку.

Все работники имеют необходимые допуски к работам: управление подъёмными сооружениями (ПС), стропальные работы, электробезопасность — подтверждено в соответствии с условиями задания.

Раздел 11. Приложения

Приложение 1 — Эскиз изделия: изделие индивидуальное, архитектурное 1-й категории, объемное, калиброванное с подбором по оттенку и зернистости с миним 480×75×90 мм, гранит м-ния Жалгыз, лощение лицевой поверхности, фаски 5 мм по 4 кромкам (см. лист РД 1 в составе проектной документации).

Приложение 2 — Схема карты раскроя блока 3200×1500×1000 мм на слэбы и заготовки плит (разрабатывается мастером цеха в Операции №4).

Приложение 3 — Эталонный образец фактуры лощения гранита Delikato light для операционного и приёмочного контроля (при наличии).

ЧАСТЬ II. МАРШРУТНАЯ КАРТА (МК)

Маршрутная карта оформлена в соответствии с ГОСТ 3.1118-82 (ЕСТД, маршрутные карты). Содержит полный технологический маршрут производства изделие индивидуальное, архитектурное 1-й категории, объемное, калиброванное с подбором по оттенку и зернистости с миним 480×75×90 мм из гранита м-ния Жалгыз. Трудозатраты не нормированы.

Операции №17–20 — бучардирование с последующим лощением.

| № | Наименование операции | Оборудование | Исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разгрузка сырьевого блока | Мостовой кран 5–16 т; погрузчик RH23 | Камнерез (допуск ПС); разнорабочий (допуск стропальщик); мастер цеха | Устойчивость блока на подкладках; визуальный осмотр на повреждения при разгрузке |
| 2 | Входной контроль сырья | Мостовой кран (при кантовании) | Мастер цеха; диспетчер; разнорабочий | Геометрия блока (рулетка); наличие документов; отсутствие структурного брака |
| 3 | Сортировка по оттенку и зернистости | Мостовой кран (при кантовании) | Мастер цеха; разнорабочий | Визуальный осмотр; классификация по оттенку; фиксация природных особенностей |
| 4 | Разработка карты раскроя и маршрутной технологии | — | Мастер цеха; наладчик ЧПУ | Оптимальность раскроя; учёт дефектных зон; технологический запас |
| 5 | Перемещение блока к станку, строповка | Мостовой кран 5–16 т; погрузчик RH23 | Камнерез (допуск ПС); разнорабочий (допуск стропальщик) | Правильность строповки; устойчивость при перемещении |
| 6 | Распиловка сырья на слэбы/заготовки (черновая) | SQC2200 | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Толщина слэбов; перпендикулярность; отсутствие сколов |
| 7 | Межоперационный контроль после распила | Рулетка, штангенциркуль, линейка | Мастер цеха; камнерез | Толщина, плоскостность, отсутствие трещин |
| 8 | Раскрой слэба на заготовки плит | SQC600-4D | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Размеры заготовок с учётом припуска; отсутствие сколов |
| 9 | Калибровка плоскостей и толщины | JC-1010 (НЕ ПРИМЕНИМ) | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Толщина 90 мм ± допуск; плоскостность |
| 10 | Контроль толщины/плоскостности после калибровки | Штангенциркуль, поверочная линейка, щупы | Мастер цеха; камнерез | Толщина в нескольких точках; плоскостность; отсутствие волн |
| 11 | Настройка/верификация программы ЧПУ | SQC600-4D (ЧПУ) | Наладчик ЧПУ; мастер цеха | Соответствие программы чертежу; пробный прогон |
| 12 | Черновое формообразование (чистовая обрезка) | SQC600-4D | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Размеры 480×75 мм ± допуск; перпендикулярность |
| 13 | Переворот/перестановка изделия на кромкообработку | Тельфер/кран (при партии); вручную вдвоём | Камнерез; разнорабочий | Целостность поверхности после перестановки |
| 14 | Изготовление фасок по кромкам | SQC600-4D или ручной пневмоинструмент + D316Y | Камнерез; разнорабочий | Ширина фасок по шаблону; равномерность |
| 15 | Ручная доводка фасок и переходов | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Отсутствие рисок, сколов; ровность переходов |
| 16 | Зачистка после калибровки/фаскования | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Отсутствие микросколов; качество кромок |
| 17 | Подготовка к бучардированию (маскирование зон лощения) | ZLMS 2600; защитные материалы | Камнерез; мастер цеха | Правильность маскирования; защита зон лощения |
| 18 | Бучардирование верхней поверхности | ZLMS 2600; бучарда/пневмоинструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Равномерность фактуры; глубина рельефа |
| 19 | Контроль качества бучардирования | Визуальный контроль; эталонный образец | Мастер цеха; камнерез | Соответствие эталонному образцу; равномерность |
| 20 | Доводка после бучардирования | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Устранение дефектов; ровность границ фактур |
| 21 | Подготовка к лощению (абразивы, настройка) | ZLMS 2600; SPG1200-12 (НЕ ПРИМЕНИМА) | Камнерез; наладчик ЧПУ; мастер цеха | Подбор абразивов; настройка режимов; подача воды |
| 22 | Лощение лицевых поверхностей | ZLMS 2600; SPG1200-12 (НЕ ПРИМЕНИМА) | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Равномерность блеска; отсутствие рисок; эталонный образец |
| 23 | Ручная шлифовка переходов после лощения | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Ровность переходов; отсутствие рисок на лощёной поверхности |
| 24 | Мойка, сушка, консервация | Мойка (водоочистка); сжатый воздух D316Y | Камнерез; разнорабочий; мастер цеха | Чистота поверхности; отсутствие пятен/разводов |
| 25 | Контроль геометрии и профиля (финальный) | Рулетка, штангенциркуль, угольник, шаблоны | Мастер цеха; директор производства (паспорт качества) | 480×75×90 мм ± допуск; фаски; лощение; общий вид |
| 26 | Комплектация партии и визуальный подбор | Тельфер/кран; вручную | Мастер цеха; камнерез; разнорабочий | Однородность оттенка и зернистости в партии |
| 27 | Изготовление тары | Ручной инструмент; вилочный погрузчик | Разнорабочий; мастер цеха | Несущая способность тары; фиксация изделий |
| 28 | Упаковка, фиксация, маркировка | Вилочный погрузчик; тельфер | Камнерез; разнорабочий; мастер цеха | Надёжность фиксации; маркировка по ГОСТ; документация |
| 29 | Погрузка на транспорт и крепление | Мостовой кран; вилочный погрузчик; тягач | Камнерез; разнорабочий; водитель; мастер цеха | Распределение нагрузки; крепление растяжками |