УТВЕРЖДАЮ

Директор производства ________________

«___» ____________ 2026 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МАРШРУТНАЯ КАРТА

производства изделия из натурального камня

Изделие индивидуальное объемное сегментное, радиусное, с формной канта R=30°, из полнотелого натурального камня с толщиной t=75, с радиусом от 425°, лощеной фактуры, с калибровкой и полировкой торцевых частей изделия: облицовка базы колонн (по 4 сегмента на каждую из 4 колонн), деталь 2 — основание колонны сложной конфигурации, фигурная фаска, с ручной доработкой поверхности: Материал — мрамор Delikato light; обработка поверхности — рельефная матовая; размеры 425х425х75мм; см. чертеж. 425×425×75 мм

Мрамор Delikato light

Рельефная матовая фактура · фаски 5мм по четырём сторонам · Калибровка

Архитектурное изделие 1-й категории с подбором по оттенку и зернистости

Объём партии: 16 шт. (~16 штук)

Разработано: ___________________ Мастер цеха

Проверено: ___________________ Директор производства

Дата разработки: 05 апреля 2026 г.

Раздел 1. Область применения и назначение

Настоящая Технологическая карта (ТК) устанавливает порядок и технологическую последовательность изготовления базы колонны из мрамора Delikato light размером 425×425×75 мм с рельефной матовой фактурой лицевой поверхности, калибровкой по всем сторонам и фасками 5 мм по четырём кромкам.

Документ разработан для производственного предприятия, оснащённого оборудованием согласно перечню оборудования (

Раздел 2. Исходные данные

2.1. Материал

Порода: мрамор. Коммерческое наименование: Delikato light. Структура: мелко- и среднезернистая. Цвет: светло-бежевый, кремовый с тонкими прожилками. Характерная особенность: минимальное содержание жил и микротрещин — требование 1-й категории подбора.

Физико-механические характеристики мрамора: плотность ~2700 кг/м³ (принято для расчёта массы изделия: 0,4×0,4×0,07×2700 ≈ 36,6 кг/плита, расчётно ~37 кг/плита); прочность при сжатии по типу мраморов — от 50 до 130 МПа (в зависимости от месторождения); водопоглощение — менее 0,5%; морозостойкость — по сертификату поставщика.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Мрамор Delikato light содержит значительно меньше кварца, чем гранит, однако общецеховые меры профилактики силикоза применяются на всех операциях механической обработки (влажная резка, полумаски-респираторы FFP2+ при обработке, влажная уборка пыли) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 как обязательные цеховые меры.

2.2. Геометрия изделия

Изделие: база колонны сегментной радиусной формы. Конфигурация — сегментное радиусное изделие.

Габаритные размеры: 425×425×75 мм (длина × ширина × толщина). Допуски — по ГОСТ 9480-2024 для облицовочных плит из природного камня.

Калибровка: по всем сторонам (все четыре боковые кромки и две плоских грани — лицевая и тыльная).

Фаски: 5 мм по всем четырём кромкам.

2.3. Фактура поверхности и кромки

Лицевая поверхность: рельефная матовая (текстурированная поверхность без блеска). Фактура раскрывает природный рисунок и оттенок мрамора Delikato light.

Тыльная поверхность: пилёная или шлифованная (по технологическому маршруту).

Кромки: все четыре кромки калиброваны. Фаски 5 мм по всем четырём кромкам (перелом под углом, параметры по чертежу РД 1).

Категория подбора: 1-я категория с подбором по оттенку и зернистости, с минимальным содержанием жил и микротрещин.

2.4. Сырьё

Сырьевой блок: мрамор Delikato light 1-й категории по ГОСТ 9479-2011, размер 3200×1500×1000 мм, объём 4,5 м³, расчётная масса ~7,2 т (при плотности ~2700 кг/м³ — принято как консервативная оценка; уточняется по сертификату поставщика). определения грузоподъёмности подъёмных механизмов. Фактическая масса уточняется по сертификату поставщика.

2.5. Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка выполняются по ГОСТ 9480-2024 (действующий с 01.06.2025) для облицовочных плит из природного камня. Плиты упаковываются в деревянную тару (паллета с бортами или ящик) с амортизирующими прокладками между плитами (Операция №27—28). Маркировка включает: наименование изделия (сегмент радиусный), материал (мрамор Delikato light), размеры (425×425×75 мм), количество штук, площадь (м²), масса нетто и брутто, дата упаковки, номер партии, манипуляционные знаки.

Раздел 3. Нормативные документы

Настоящая ТК разработана с учётом требований следующих нормативных документов (редакции, актуальные на дату разработки ТК — 01.04.2026):

— ГОСТ 9480-2024 — Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия. Введён в действие 01.06.2025; на дату разработки ТК (01.04.2026) является действующим. Основной нормативный документ для данного изделия.

— ГОСТ 23342-2012 — Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия. Применяется для изделий 1-й архитектурной категории.

— ГОСТ 9479-2011 — Блоки из горных пород для производства изделий. Технические условия.

— ГОСТ 3.1105-2011 — ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения.

— ГОСТ 3.1118-82 — ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт.

— Приказ Минтруда России №753н — Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2027 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Минтруда России №903н — Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2031 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Минтруда России №835н — Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (актуальная редакция; срок действия продлён до 01.09.2027 приказом Минтруда №287н).

— Приказ Ростехнадзора №461 — ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (актуальная редакция). Применяется при всех операциях с мостовыми кранами, тельферами и погрузчиками.

— ПП РФ №1479 — Правила противопожарного режима в Российской Федерации (актуальная редакция; документ действует до 31.12.2026).

— СанПиН 1.2.3685-21 — Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Применяется в части нормирования пыли и шума на рабочих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: При ссылке на нормы учитывается их редакция, актуальная на дату разработки ТК (01.04.2026). При возможном изменении редакций до начала производственного цикла рекомендуется сверить с актуальными версиями.

Раздел 4. Организация производства

Производство баз колонн 425×425×75 мм из мрамора Delikato light осуществляется в производственном цехе предприятия, оснащённом мостовыми кранами, станками механической обработки камня (SQC2200, SQC600-4D, SQC600-4D), полировальным оборудованием (ZLMS 2600, ZLMS 2600), компрессором D316Y и системой водоочистки (2×1000 л/мин). Цех обеспечен промышленной вентиляцией и водоснабжением для мокрой обработки.

Последовательность производства: приём и контроль сырья → распиловка и раскрой → механическая обработка (калибровка, чистовая обрезка, фаскование) → декоративная обработка (лощение) → финишная очистка → контроль качества → комплектация, упаковка, погрузка.

Внутрицеховая логистика плит 425×425×75 мм осуществляется вручную (масса ~37 кг — вдвоём) или с применением мостового крана/тельфера для групп плит. Обращение с лощёными плитами — только с мягкими прокладками для защиты лицевой поверхности.

Перед началом каждой смены мастер цеха проверяет исправность оборудования, наличие СИЗ, работоспособность вентиляции и систем водоочистки; электрик проводит проверку заземления с записью в журнале.

Раздел 5. Технологический маршрут (перечень операций)

Технологический маршрут включает 29 последовательных операций, обязательных для выполнения в указанном порядке:

— Операция №1 — Разгрузка сырьевого блока в цеху

— Операция №2 — Входной контроль сырья (сертификаты/визуальный осмотр)

— Операция №3 — Сортировка по оттенку и зернистости, отбраковка структурного брака, фиксация допустимых природных жилок/микротрещин

— Операция №4 — Разработка карты раскроя и маршрутной технологии

— Операция №5 — Перемещение блока к станку, строповка

— Операция №6 — Распиловка сырья на слэбы/заготовки (черновая) на станке SQC2200

— Операция №7 — Межоперационный контроль после распила

— Операция №8 — Раскрой слэба на заготовки плит + технологический запас на мостовом станке SQC600-4D

— Операция №9 — Калибровка плоскостей и толщины на калибровальном станке SQC600-4D

— Операция №10 — Контроль толщины/плоскостности после калибровки

— Операция №11 — Настройка/верификация программы ЧПУ под заготовку плиты

— Операция №12 — Черновое формообразование (чистовая обрезка до 425×425 мм)

— Операция №13 — Переворот/перестановка изделия на кромкообработку

— Операция №14 — Изготовление фасок 5 мм по четырём кромкам

— Операция №15 — Ручная доводка фасок и переходов

— Операция №16 — Зачистка после калибровки/фаскования, устранение микросколов

— Операция №17 — Подготовка к рельефной матовой обработке (маскирование зон полировки торцев)

— Операция №18 — Нанесение рельефной матовой фактуры на лицевую поверхность > — Операция №19 — Контроль качества рельефной матовой фактуры

— Операция №20 — Доводка рельефной матовой фактуры (выравнивание зон, устранение переходов)

— Операция №21 — Подготовка к лощению (абразивы, настройка станка)

— Операция №22 — Лощение лицевых поверхностей

— Операция №23 — Ручная шлифовка переходов после лощения

— Операция №24 — Мойка, сушка, консервация к отгрузке (с обязательным обеспыливанием)

— Операция №25 — Контроль геометрии, поверхности и фасок (промежуточный/финальный приёмочный)

— Операция №26 — Комплектация партии и визуальный подбор

— Операция №27 — Изготовление тары для партии плит

— Операция №28 — Упаковка изделий, фиксация в таре, маркировка

— Операция №29 — Погрузка на транспорт и крепление груза

Раздел 6. Детальное описание операций

ОПЕРАЦИЯ №1. РАЗГРУЗКА СЫРЬЕВОГО БЛОКА В ЦЕХУ

Наименование операции и цель

Стартовая обязательная технологическая операция по выгрузке сырьевого блока из мрамора Delikato light с транспортного средства и перемещению его на отведённое место хранения/входного контроля внутри производственного цеха. Цель — безопасно и без повреждений принять блок расчётной массой ~12,2 т (размеры 3200×1500×1000 мм, объём 4,5 м³) и установить его на подготовленные подкладки в зоне входного контроля для проведения последующей операции сертификационного и визуального контроля.

Вход (что поступает на операцию)

На операцию поступает сырьевой блок из мрамора Delikato light 1-й категории по ГОСТ 9479-2011, размером 3200×1500×1000 мм, массой ~12,2 т, доставленный на тягаче Sitrak C7H, МАЗ-6430С9 или сортиментовозе Политранс. Блок может иметь природные поверхностные каверны, геологические прожилки и следы карьерной распиловки — всё это является природной геологической нормой и не является браком. Вместе с блоком должны поступить сопроводительные транспортные документы и паспорт качества.

Выход (что должно получиться)

Блок надёжно установлен на деревянных или бетонных подкладках в зоне входного контроля, нижняя постель опирается равномерно, блок устойчив. Транспортное средство освобождено. Факт приёмки зафиксирован в журнале поступления сырья.

Оборудование / механизмы

Мостовой кран грузоподъёмностью 12—16 т (в пределах паспортного лимита от 5 до 16 т), с учётом фактической массы блока ~12,2 т. При необходимости подъезда к транспортному средству в цеховой зоне — погрузчик RH23 (грузоподъёмность 23 т). Тельферы и электротали грузоподъёмностью от 5 до 16 т применяются как вспомогательные подъёмные механизмы. Тягачи Sitrak C7H (полная масса автопоезда до 44 т) и МАЗ-6430С9 (допустимая нагрузка на седло до 22,5 т) доставляют блок к воротам цеха.

Оснастка / расходники / СИЗ

Грузозахватные приспособления: текстильные стропы, специальные захваты для блоков или цепные стропы с мягкими подкладками под рёбра; деревянные или железобетонные подкладки под блок. СИЗ: защитная каска, сигнальный жилет, защитные ботинки с металлическим носком, перчатки, защитные очки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

До начала разгрузки мастер цеха проверяет состояние мостового крана: техническое состояние троллей (токовая нагрузка шинопровода 50А/80А не должна превышаться), грузозахватные приспособления, стропы. Электрик подтверждает исправность защитного заземления крана записью в журнале. Площадка в зоне разгрузки очищается от посторонних предметов, устанавливаются ограждения или сигнальные конусы, посторонние лица из зоны подъёма удаляются. Подкладки устанавливаются в зоне хранения заблаговременно. Транспортное средство фиксируется стояночным тормозом и противооткатными упорами.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Блок стропуется мягкими текстильными стропами или специальными захватами за боковые грани с обеспечением горизонтального положения и равномерного распределения нагрузки. Строповка и управление краном осуществляются работниками, имеющими необходимые допуски к управлению подъёмными сооружениями согласно приказу Ростехнадзора №461. Подъём выполняется плавно, без рывков; на высоте 0,2—0,3 м от транспортного средства выполняется контрольная остановка для проверки надёжности строповки. Блок опускается на подкладки равномерно, нижняя постель опирается на не менее чем две подкладки, исключая неустойчивое опирание на одну точку.

Настройка технологических параметров

Скорость подъёма и горизонтального перемещения крана устанавливается по паспорту крана на минимально допустимом значении для грузов данной массы. Параметры строповки (угол стропов, несущая способность) определяются из таблиц допустимых нагрузок на стропы с учётом фактической массы блока и угла строповки.

Выполнение операции (переходы)

Сначала разнорабочий с допуском к стропальным работам выполняет строповку блока на транспортном средстве, убедившись в надёжности захвата. Затем мастер цеха подаёт сигнал оператору крана, и блок плавно поднимается с транспортной платформы. После подъёма и горизонтального перемещения краном над зоной складирования блок медленно опускается на подкладки, при этом разнорабочий удерживает блок расчалками от раскачивания. После установки стропы снимаются, устойчивость блока проверяется визуально и лёгким толчком. При признаках неустойчивости или отклонения от горизонтали блок немедленно поднимается и переустанавливается.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет устойчивость блока на подкладках, отсутствие видимых сколов и трещин, появившихся при транспортировке, факт поступления сопроводительных документов. Природные прожилки, каверны и микротрещины фиксируются в журнале как норма и не влекут отбраковки. Результат операции фиксируется в маршрутном журнале.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: падение груза, опрокидывание блока, наезд транспортного средства, защемление конечностей. СИЗ: каска, сигнальный жилет, ботинки с металлическим носком, перчатки, очки. Организационные меры: ограждение зоны подъёма, запрет нахождения людей под поднятым грузом, допуск к строповке только работников с подтверждёнными удостоверениями. Электробезопасность: проверка заземления крана перед работой. Пожарная безопасность согласно ПП РФ №1479 — отсутствие горючих материалов в зоне работы крана.

Экология и обращение с отходами

Отходов на данной операции не образуется. При наличии загрязнений (грязь, упаковочные материалы) с поверхности блока производится уборка в отведённые контейнеры. Шлам и пыль на этой операции не выделяются.

Ответственные исполнители

Мастер цеха организует и контролирует проведение разгрузки, проверяет допуски персонала и исправность оборудования. Распиловщик камня (Камнерез) при наличии допуска к управлению краном или стропальным работам выполняет управление краном или строповку. Разнорабочий выполняет вспомогательные работы: строповку, направление груза, установку подкладок. Электрик перед началом работ проверяет заземление крана.

**[

ОПЕРАЦИЯ №2. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ (СЕРТИФИКАТЫ / ВИЗУАЛЬНЫЙ

ОСМОТР)**

Наименование операции и цель

Документальный и визуально-инструментальный контроль сырьевого блока из мрамора Delikato light на соответствие требованиям ГОСТ 9479-2011 и условиям договора поставки. Цель — установить пригодность блока для изготовления радиусных сегментных изделий 1-й категории с заданной фактурой и геометрией, выявить структурный брак (сквозные трещины), зафиксировать допустимые природные особенности.

Вход (что поступает на операцию)

Блок мрамора Delikato light, установленный на подкладках в зоне входного контроля (после Операции №1). Сопроводительные документы: паспорт качества или сертификат на блок, товарно-транспортные документы.

Выход (что должно получиться)

Документально подтверждённый вывод о соответствии или несоответствии блока. При соответствии — блок допущен к дальнейшей обработке с записью в журнале входного контроля. При несоответствии — блок изолируется, составляется акт рекламации.

Оборудование / механизмы

Специального станочного оборудования не требуется. При осмотре применяется освещение цеховое или переносное, рулетка, угломер, уровень.

Оснастка / расходники / СИЗ

Измерительный инструмент: рулетка, металлический угольник, уровень, при необходимости — шаблоны. СИЗ: перчатки, защитные ботинки. Журнал входного контроля.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха обеспечивает наличие сопроводительных документов. Место осмотра блока освещается дополнительными светильниками для выявления скрытых трещин. При необходимости поверхность блока увлажняется водой: мокрая поверхность позволяет выявить скрытые структурные трещины (они остаются видимыми при намокании дольше, чем природные микротрещины).

Базирование, установка и закрепление заготовки

Блок остаётся на подкладках в положении после Операции №1. Для осмотра труднодоступных граней разнорабочий при помощи крана или тельфера осторожно переворачивает блок, если это предусмотрено технологией осмотра.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Контроль выполняется визуально и простым измерительным инструментом.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха проверяет сопроводительные документы: паспорт качества, соответствие породы (мрамор Delikato light), категорию блока (1-я по ГОСТ 9479-2011), фактические габариты. Затем выполняется визуальный осмотр всех граней блока: проверяется наличие структурных трещин (сквозных или глубоких, снижающих прочность), оценивается равномерность текстуры и цвета. Природные прожилки, каверны, микротрещины (природные микротрещины) фиксируются как норма с отметкой в журнале и не являются основанием для отбраковки. При обнаружении сквозных трещин, расслоений или зон явного распада блок изолируется и не допускается к обработке до принятия решения.

Операционный контроль качества

Мастер цеха контролирует: соответствие размеров блока заявленным (3200×1500×1000 мм, допуск ±50 мм), наличие и содержание сопроводительных документов, отсутствие структурных трещин. Природные особенности мрамора (жилы, микротрещины, каверны) — норма, отбраковке не подлежат. Результаты заносятся в журнал входного контроля с подписью мастера цеха.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: возможное опрокидывание блока при осмотре. СИЗ: перчатки, ботинки с металлическим носком. Осмотр выполняется с соблюдением безопасной дистанции.

Экология и обращение с отходами

Отходов на данной операции не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет документальный и визуальный контроль, принимает решение о допуске блока к производству и делает запись в журнале. Разнорабочий при необходимости оказывает помощь при перемещении блока для осмотра.

**[

ОПЕРАЦИЯ №3. СОРТИРОВКА ПО ОТТЕНКУ И ТЕКСТУРЕ, ОТБРАКОВКА

СТРУКТУРНОГО БРАКА, ФИКСАЦИЯ ДОПУСТИМЫХ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ**

Наименование операции и цель

Детальная оценка декоративных характеристик блока мрамора Delikato light с целью определения зон с однородным оттенком и текстурой, пригодных для изготовления 16 сегментов партии. Поскольку четыре сегмента одной колонны стыкуются в единое кольцо, видимое как цельная поверхность, критически важно обеспечить однородность цвета и рисунка в пределах одного кольца. Цель операции — разметить карту раскроя с учётом декоративных зон блока и определить порядок вырезки заготовок для каждой колонны.

Вход (что поступает на операцию)

Блок мрамора Delikato light, прошедший входной контроль (Операция №2), с зафиксированными в журнале допустимыми природными особенностями.

Выход (что должно получиться)

Составлена предварительная схема декоративного подбора: определены зоны с однородной текстурой для каждого комплекта из 4 сегментов. Намечена ориентация слоистости/прожилок для максимальной однородности внешнего вида в собранном кольце. Результат зафиксирован в маршрутном листе или эскизе раскроя.

Оборудование / механизмы

Освещение цеховое или переносное. Мостовой кран или тельфер при необходимости поворота блока для осмотра торцов.

Оснастка / расходники / СИЗ

Мел или маркер для разметки на камне, рулетка, фотоаппарат или телефон для документирования текстуры. СИЗ: перчатки, ботинки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Поверхность блока при необходимости протирается влажной ветошью для лучшей видимости текстуры. Мастер цеха готовит эскиз блока для нанесения разметки.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Блок остаётся на подкладках. При необходимости осмотра торцовых граней применяется кран или тельфер с допущенным стропальщиком.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Оценка — визуальная.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха осматривает все открытые грани блока при хорошем освещении, оценивая направление прожилок, однородность фонового цвета, наличие зон с нежелательными включениями или резким изменением тона. На основании анализа определяются зоны для вырезки заготовок под каждый комплект из 4 сегментов с максимально однородным рисунком внутри комплекта. Допустимые природные прожилки, каверны и микротрещины (природные микротрещины) фиксируются на эскизе и в журнале — они не являются структурным браком и не снижают прочность изделий. Структурные трещины, если обнаружены дополнительно, отмечаются и зоны с ними исключаются из раскроя.

Операционный контроль качества

Мастер цеха оценивает декоративные зоны блока и документирует схему подбора. Разнорабочий при необходимости фотографирует текстуру. Результат подбора согласовывается с директором производства при наличии сомнений в однородности текстуры.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: опрокидывание блока, работа вблизи крана. СИЗ: каска, перчатки, ботинки. При перемещении блока краном — соблюдение требований приказа Ростехнадзора №461.

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет сортировку, оценку и документирование. Разнорабочий оказывает вспомогательную помощь.

**[

ОПЕРАЦИЯ №4. РАЗРАБОТКА КАРТЫ РАСКРОЯ И МАРШРУТНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ**

Наименование операции и цель

Разработка схемы оптимального раскроя блока 3200×1500×1000 мм для получения 16 заготовок радиусных сегментов 425×425×75 мм с учётом декоративного подбора, ориентации текстуры и минимального расхода материала. Цель — определить последовательность и направления резов на SQC600-4D, зоны технологических припусков под радиусный контур, а также уточнить маршрутную технологию для данной партии.

Вход (что поступает на операцию)

Блок мрамора Delikato light после сортировки (Операция №3) с зафиксированной схемой декоративных зон.

Выход (что должно получиться)

Готовая карта раскроя с указанием положений горизонтальных резов (для получения слэбов толщиной ≥~84—92 мм под изделие 75 мм с припуском на калибровку), вертикальных резов на прямоугольные заготовки 425×425 мм и зоны технологического припуска под радиусный контур. Уточнённый маршрут с перечнем операций и назначением оборудования.

Оборудование / механизмы

Рабочее место мастера цеха, чертёжные принадлежности или программное обеспечение при наличии. Специального оборудования не требуется.

Оснастка / расходники / СИЗ

Чертёжные принадлежности: карандаш, линейка, транспортир, бумага формата А3/А4.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха совместно с наладчиком станков с ЧПУ анализирует схему декоративных зон, лист РД 8, уточняет ориентацию сегмента в блоке. При необходимости консультируется с директором производства.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Операция выполняется за рабочим столом; физического закрепления заготовки не требуется.

Настройка технологических параметров

Карта раскроя учитывает: толщину реза диска SQC600-4D (~4—6 мм на рез), технологический припуск под радиусный контур (не менее 10—15 мм), припуск на калибровку толщины (≥5 мм), количество слэбов из блока (не менее 8—9 слэбов толщиной ~84—92 мм из высоты блока 1000 мм с учётом потерь на резы).

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха рассчитывает схему горизонтальной распиловки блока на слэбы с указанием толщины каждого слэба, затем разрабатывает схему раскроя каждого слэба на прямоугольные заготовки. Для каждой заготовки указывается зона принадлежности к декоративному комплекту (номер колонны, номер сегмента в кольце). Наладчик станков с ЧПУ проверяет реализуемость на SQC600-4D: макс. глубина реза 180 мм (толщина слэба ~84—92 мм — в пределах лимита), прямолинейность резов. Карта раскроя утверждается директором производства или мастером цеха. ДОПУЩЕНИЕ: тип разрезки (горизонтальная/вертикальная) принят согласно стандартной практике; при наличии листа РД 8 с иными указаниями — руководствоваться ими как приоритетом.

Операционный контроль качества

Мастер цеха и наладчик проверяют корректность карты: достаточность припусков, соответствие лимитам оборудования. Директор производства утверждает карту.

Охрана труда и безопасность

Опасных факторов на данной операции не возникает. Общие требования к рабочему месту (освещение, чистота).

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха разрабатывает карту раскроя. Наладчик станков с ЧПУ проверяет технологическую реализуемость. Директор производства утверждает документ.

**[

ОПЕРАЦИЯ №5. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БЛОКА К МОСТОВОМУ СТАНКУ SQC600-4D,

СТРОПОВКА**

Наименование операции и цель

Транспортировка сырьевого блока мрамора Delikato light массой ~12,2 т от зоны входного контроля к рабочей зоне мостового станка SQC600-4D с применением мостового крана и/или погрузчика RH23. Цель — безопасно установить блок на рабочую платформу станка с заданной ориентацией согласно карте раскроя.

Вход (что поступает на операцию)

Блок мрамора, прошедший входной контроль и сортировку, с выполненной картой раскроя.

Выход (что должно получиться)

Блок установлен на рабочей платформе или на подкладках в зоне питания SQC600-4D с заданной ориентацией; строповка снята; блок зафиксирован штатными прижимами или упорами.

Оборудование / механизмы

Мостовой кран грузоподъёмностью 12—16 т (троллей шинопровода 50А/80А — нагрузку не превышать). Погрузчик RH23 (грузоподъёмность 23 т) при необходимости. Станок SQC600-4D (характеристики: макс. глубина реза 180 мм, диаметр диска 600 мм) — рабочая платформа/стол служит базой для установки блока.

Оснастка / расходники / СИЗ

Текстильные стропы или специальные захваты для блоков, деревянные подкладки. СИЗ: каска, жилет, ботинки с металлическим носком, перчатки, очки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха проверяет чистоту рабочей зоны у SQC600-4D, наличие и исправность штатных прижимов и упоров. Электрик перед работой с краном подтверждает заземление записью в журнале. Зона перемещения ограждается.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Строповка блока выполняется по ранее описанной схеме (Операция №1) работником с допуском. Блок устанавливается на рабочую платформу SQC600-4D с ориентацией, согласной карте раскроя (нижняя постель — базовая плоскость первого реза). Горизонтальность базовой плоскости проверяется уровнем. Блок фиксируется штатными прижимами и упорами, исключающими сдвиг и опрокидывание при резке. Стропы снимаются только после подтверждения устойчивого положения.

Настройка технологических параметров

Параметры фиксации блока по паспорту SQC600-4D и карте наладки предприятия.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий с допуском к стропальным работам выполняет строповку. Оператор крана поднимает блок, перемещает к SQC600-4D, опускает на платформу. Распиловщик камня (Камнерез) контролирует правильность ориентации блока по карте раскроя и производит фиксацию прижимами. Мастер цеха визуально проверяет правильность установки. При неправильной ориентации блок поднимается и переориентируется.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет: правильность ориентации блока, надёжность фиксации прижимами, горизонтальность базовой плоскости.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: падение груза, опрокидывание блока, защемление конечностей. СИЗ: каска, жилет, ботинки, перчатки, очки. Запрет нахождения людей под поднятым грузом. Электробезопасность крана — контроль электриком. Соблюдение ФНП приказа Ростехнадзора №461.

Экология и обращение с отходами

Отходов на данной операции не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха организует и контролирует перемещение. Распиловщик камня (Камнерез) контролирует ориентацию и выполняет фиксацию. Разнорабочий с допуском производит строповку. Электрик проверяет заземление крана.

**[

ОПЕРАЦИЯ №6. РАСПИЛОВКА СЫРЬЯ НА СЛЭБЫ / ЗАГОТОВКИ (ЧЕРНОВАЯ) НА

МОСТОВОМ СТАНКЕ SQC600-4D**

Наименование операции и цель

Первичная черновая распиловка блока мрамора Delikato light на горизонтальные слэбы толщиной ~84—92 мм (с технологическим припуском на калибровку и радиусную доводку) на мостовом станке SQC600-4D. Цель — получить из блока необходимое количество слэбов с ровными плоскими поверхностями для последующего раскроя на прямоугольные заготовки под радиусные сегменты.

Вход (что поступает на операцию)

Блок мрамора, установленный на рабочей платформе SQC600-4D согласно карте раскроя. Блок закреплён прижимами.

Выход (что должно получиться)

Слэбы толщиной ~84—92 мм с допуском по толщине ±3 мм, с ровными пропильными поверхностями. Количество слэбов — согласно карте раскроя (не менее 8—9 рабочих слэбов из блока высотой 1000 мм). Шлам удалён, слэбы уложены на подкладки с разделением.

Оборудование / механизмы

Мостовой станок SQC600-4D: макс. глубина реза 180 мм (толщина слэбов ~84—92 мм — в пределах лимита), диаметр диска 600 мм. Система водоочистки (суммарная производительность 2000 л/мин) обеспечивает непрерывное охлаждение зоны реза и удаление шлама. Мостовой кран или тельфер для укладки слэбов после распила.

Оснастка / расходники / СИЗ

Алмазные дисковые пилы под мрамор, соответствующие паспорту SQC600-4D. Деревянные или пластиковые прокладки между слэбами. СИЗ: каска, очки или щиток, наушники/беруши, респиратор FFP2/FFP3 (мрамор содержит карбонаты, пыль при мокрой резке минимальна, но респиратор обязателен), перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Наладчик станков с ЧПУ перед запуском проверяет: состояние алмазного диска (трещины, выкрашивание сегментов), надёжность крепления диска на шпинделе, работу ограждений и аварийной остановки. Распиловщик камня (Камнерез) проверяет: наличие и стабильность подачи охлаждающей воды (отсутствие подачи воды — запрет на запуск станка), работоспособность системы водоочистки, уровень шлама в зумпфе. Электрик подтверждает исправность заземления SQC600-4D. Промышленная вытяжка включается до начала работ.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Блок зафиксирован на рабочей платформе SQC600-4D с Операции №5. Наладчик проверяет правильность установки каретки по карте раскроя: первый рез на расчётной высоте от базовой постели блока. Выверка положения диска по карте раскроя выполняется по измерению линейкой до диска и до базовой плоскости блока.

Настройка технологических параметров

Наладчик станков с ЧПУ устанавливает параметры распила по паспорту SQC600-4D и карте наладки предприятия: скорость подачи каретки, обороты шпинделя, режим подачи охлаждающей воды (непрерывный, охватывающий всю зону реза). Числовые значения в ТК не приводятся — устанавливаются по паспорту и карте наладки. Перед первым рабочим резом выполняется пробный проход на малой подаче с контролем звука реза, нагрева и вибрации.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) управляет станком, ведёт рез, непрерывно контролируя: равномерность звука реза (без биений, закусываний), стабильность водяного охлаждения (визуально — вода должна смывать шлам со всей зоны реза), отсутствие перегрева диска и вибраций станины. Разнорабочий следит за уровнем шлама в зумпфе и при необходимости сигнализирует оператору о засорении. При нештатном звуке, резком изменении нагрузки, прекращении подачи воды — немедленный останов по аварийной кнопке, вызов наладчика. После каждого реза мостовым краном или тельфером отрезанный слэб снимается, укладывается на подкладки с разделением прокладками. Операция повторяется для каждого слэба согласно карте раскроя.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет каждый слэб: толщину в нескольких точках (рулетка, штангенциркуль), ровность плоскости, отсутствие трещин и сколов, недопустимых для дальнейшей обработки. Природные прожилки и микротрещины — норма. При отклонении толщины за допуск — корректировка наладки перед следующим резом.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: вращающийся диск, разлёт абразивных частиц и воды, шум более 85 дБА, пыль (минимальная при мокром резе, но не нулевая). СИЗ: очки или щиток, наушники/беруши, респиратор FFP2 и выше, перчатки, спецобувь, фартук. Организационные меры: ограждение зоны станка, запрет нахождения посторонних в зоне реза, обязательная мокрая резка (сухая резка мрамора ЗАПРЕЩЕНА). Электробезопасность: заземление контролируется электриком. Пожарная безопасность по ПП РФ №1479.

Экология и обращение с отходами

Мраморный шлам из системы водоочистки собирается в зумпф, затем — в специальные контейнеры для твёрдых отходов. Сброс шлама в канализацию без очистки запрещён. Отходы накапливаются во временном хранилище до вывоза.

Ответственные исполнители

Наладчик станков с ЧПУ настраивает параметры реза, проводит пробный проход и контролирует работу станка. Распиловщик камня (Камнерез) управляет станком, ведёт рез. Разнорабочий снимает слэбы краном, укладывает на подкладки. Мастер цеха осуществляет операционный контроль качества слэбов. Электрик проверяет заземление оборудования.

**[

ОПЕРАЦИЯ №7. МЕЖОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ РАСПИЛА

Наименование операции и цель

Инструментальный и визуальный контроль слэбов, полученных после черновой распиловки (Операция №6), для установления их соответствия требованиям карты раскроя и допустимости к дальнейшей обработке. Цель — выявить отклонения по толщине, плоскостности, а также структурные дефекты, возникшие или ставшие видимыми после реза.

Вход (что поступает на операцию)

Слэбы мрамора Delikato light после черновой распиловки, уложенные на подкладки с разделением. Влажная или подсохшая поверхность реза.

Выход (что должно получиться)

Каждый слэб оценён: проставлена маркировка (номер слэба, принадлежность к декоративному комплекту), зафиксированы отклонения, дан допуск к дальнейшей обработке или принято решение о переработке.

Оборудование / механизмы

Измерительный инструмент: рулетка, штангенциркуль, металлический угольник, уровень, щупы. Освещение переносное.

Оснастка / расходники / СИЗ

Измерительный инструмент, маркер или мел для разметки слэбов. СИЗ: перчатки, ботинки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Слэбы располагаются в доступном для осмотра положении. При необходимости поверхность осматривается при намочивании водой.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Слэбы остаются на подкладках после Операции №6. Для осмотра торцов при необходимости слэб аккуратно наклоняется с применением рычага и подкладок.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Контроль выполняется по допускам карты раскроя.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха осматривает каждый слэб и измеряет: толщину (в не менее чем 4 точках — по углам), отклонение от плоскостности, наличие сколов кромок, трещин, возникших при резке. Каждый слэб маркируется (порядковый номер, декоративный комплект). Природные прожилки и микротрещины фиксируются в журнале как норма. Слэбы с трещинами, возникшими при резке, и недопустимыми отклонениями по толщине изолируются для принятия решения.

Операционный контроль качества

Допуск по толщине слэбов: ±3 мм. Допуск по плоскостности: не более 2 мм на 500 мм длины. При превышении допусков — слэб переводится в резерв или на дополнительную обработку. Результаты контроля вносятся в маршрутный журнал.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: острые кромки слэбов, возможное скольжение на мокром полу. СИЗ: перчатки, ботинки. Слэбы должны быть надёжно уложены на подкладках.

Экология и обращение с отходами

Остатки шлама и воды убираются влажным способом.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет контроль и ведёт журнал. Разнорабочий при необходимости помогает с позиционированием слэбов.

**[

ОПЕРАЦИЯ №8. РАСКРОЙ СЛЭБА НА ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ 425×425 ММ +

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИПУСК НА SQC600-4D**

Наименование операции и цель

Продольный и поперечный прямолинейный раскрой слэбов мрамора Delikato light на прямоугольные заготовки с габаритными размерами по описывающему прямоугольнику 425×425 мм плюс технологический припуск 10—15 мм по каждому из сторон радиусного контура — для последующей ручной доводки кривой на ZLMS 2600. Цель — получить из слэба прямоугольные заготовки заданных размеров с заданной принадлежностью к декоративному комплекту.

Вход (что поступает на операцию)

Слэбы мрамора Delikato light, прошедшие межоперационный контроль (Операция №7), маркированные, уложенные на рабочей платформе SQC600-4D.

Выход (что должно получиться)

Прямоугольные заготовки (430+припуск)×(430+припуск)×98 мм с ровными кромками реза. Количество заготовок: 16 штук рабочих + технологический запас 10—15% (итого не менее 18 заготовок с учётом возможного брака при радиусной доводке). Шлам удалён, заготовки укложены на подкладки.

Оборудование / механизмы

Мостовой станок SQC600-4D: макс. глубина реза 180 мм (толщина 98—92 мм — в пределах лимита); прямолинейный рез. Система водоочистки.

Оснастка / расходники / СИЗ

Алмазные дисковые пилы под мрамор, шаблоны/упоры для выставления размера реза. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Наладчик станков с ЧПУ проверяет состояние диска, настройки станка. Проверяется подача воды, работа вытяжки, заземление (электрик). Слэб укладывается на рабочую платформу SQC600-4D, базируется по упорам и фиксируется прижимами.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Слэб устанавливается на рабочую платформу SQC600-4D, базируется по боковому упору для обеспечения прямолинейности реза. Наладчик выставляет расстояние от упора до диска равным проектному размеру заготовки согласно карте раскроя. Слэб фиксируется прижимами; при необходимости — дополнительными клиньями для исключения сдвига при резке.

Настройка технологических параметров

Скорость подачи и режимы охлаждения устанавливаются по паспорту SQC600-4D и карте наладки для мрамора данной твёрдости. Параметры записываются в карту наладки.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) последовательно выполняет параллельные резы по длинной стороне заготовки (430 мм + припуск), затем поворотные резы по короткой стороне, формируя прямоугольные заготовки. После каждого реза контролирует размер и прямолинейность кромки. Разнорабочий снимает готовые заготовки с помощью тельфера или вручную (масса каждой ~45—50 кг до радиусной доводки) и укладывает на подкладки с разделением. При отклонении размера за допуск наладчик корректирует положение упора.

Операционный контроль качества

Мастер цеха контролирует размеры первых двух заготовок и далее выборочно — каждой 5-й. Допуск по длине/ширине: ±2 мм. Проверяется прямолинейность кромок, отсутствие сколов. Природные прожилки — норма.

Охрана труда и безопасность

Аналогично Операции №6: мокрая резка обязательна, сухая резка запрещена. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь. Ограждение зоны станка. Заземление — контроль электриком.

Экология и обращение с отходами

Шлам мрамора из системы водоочистки — в контейнеры для твёрдых отходов. Сброс без очистки запрещён.

Ответственные исполнители

Наладчик станков с ЧПУ настраивает станок. Распиловщик камня (Камнерез) управляет станком. Разнорабочий укладывает заготовки. Мастер цеха контролирует качество и размеры. Электрик — заземление.

**[

ОПЕРАЦИЯ №9. КАЛИБРОВКА ПЛОСКОСТЕЙ И ВЫРАВНИВАНИЕ ТОЛЩИНЫ ВРУЧНУЮ НА

ПОЛИРОВАЛЬНОМ СТАНКЕ ZLMS 2600**

Наименование операции и цель

Выравнивание толщины прямоугольных заготовок до проектного значения 75 мм и достижение параллельности лицевой и тыльной плоскостей. ВНИМАНИЕ: SQC600-4D  НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, так как толщина изделия 75 мм превышает его критический лимит. Калибровка выполняется вручную на полировальном станке ZLMS 2600 (радиус вылета 2600 мм, зона обработки 2600×900 мм) с применением ручных шлифовальных инструментов с абразивными сегментами.

Вход (что поступает на операцию)

Прямоугольные заготовки 425×425 мм (с припуском) после раскроя, толщиной ~84—92 мм. Заготовки маркированы.

Выход (что должно получиться)

Заготовки с толщиной 98+1/-0 мм, параллельностью плоскостей не более 0,5 мм на 430 мм, плоскостностью опорной поверхности не более 1 мм на 430 мм. Поверхности — матово-шлифованные, пригодные к дальнейшей обработке.

Оборудование / механизмы

Полировальный станок ZLMS 2600 (радиус вылета 2600 мм, зона обработки 2600×900 мм) используется как рабочая платформа и позиционирующий механизм. Компрессор D316Y (рабочее давление 0,8—1,0 МПа) обеспечивает питание пневматических ручных шлифмашин.

Оснастка / расходники / СИЗ

Ручные пневматические шлифмашины с планшайбами, абразивные сегменты/диски нарастающей зернистости (от грубого к среднему). Измерительный инструмент: штангенциркуль, щупы, угольник, поверочная линейка. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Рабочая зона ZLMS 2600 очищается. Заготовка устанавливается на рабочий стол ZLMS 2600. Подача воды для смачивания зоны шлифовки обеспечивается. Промышленная вытяжка включена. Электрик проверяет заземление.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается тыльной стороной вниз на ровную поверхность стола ZLMS 2600 с применением базирующих упоров. Устойчивость обеспечивается прижимными приспособлениями или резиновыми ковриками, исключающими смещение при ручной обработке.

Настройка технологических параметров

Распиловщик камня (Камнерез) измеряет фактическую толщину заготовки в 4 точках и определяет суммарный съём материала. Наладчик настраивает компрессор D316Y на рабочее давление согласно паспорту пневмоинструмента.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) шлифует лицевую поверхность заготовки пневматической шлифмашиной с грубым абразивом (характерное зерно — для съёма основного припуска), выдерживая равномерный съём по всей площади и избегая занижения в центре или по краям. Через каждые 2—3 прохода выполняется измерение толщины в 4 точках штангенциркулем. Когда фактическая толщина приближается к 99—100 мм, переходят на абразив среднего зерна для достижения финального размера 75 мм. Мастер цеха выполняет проверочные измерения. При выявлении клиновидности заготовки (разница толщин в точках более 0,5 мм) выполняется локальная дошлифовка более толстой зоны. Все операции выполняются с увлажнением — подача воды обязательна.

Операционный контроль качества

Допуск по толщине: 98+1/-0 мм. Параллельность плоскостей: не более 0,5 мм. Плоскостность: не более 1 мм на 430 мм. Мастер цеха проверяет каждую заготовку. Результаты вносятся в маршрутный журнал.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: абразивная пыль (мокрая обработка — обязательна, сухая — запрещена), шум, вибрация пневмоинструмента. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, антивибрационные перчатки, спецобувь. Промышленная вытяжка — включена. Пожарная безопасность по ПП РФ №1479.

Экология и обращение с отходами

Шлам мрамора с водой — в систему водоочистки, затем в контейнеры. Сброс без очистки запрещён.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет ручную калибровку. Мастер цеха контролирует качество. Наладчик настраивает компрессор. Электрик — заземление.

**[

ОПЕРАЦИЯ №10. КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ / ПЛОСКОСТНОСТИ ПОСЛЕ

КАЛИБРОВКИ**

Наименование операции и цель

Инструментальный приёмочный контроль каждой заготовки после калибровки для подтверждения соответствия допускам по толщине и плоскостности перед выполнением радиусных операций. Цель — не допустить к следующей дорогостоящей операции заготовки с недопустимыми отклонениями.

Вход (что поступает на операцию)

Откалиброванные заготовки с маркировкой.

Выход (что должно получиться)

Все 16 (+ резервные) заготовок подтверждены как годные: толщина 98+1/-0 мм, параллельность ≤0,5 мм, плоскостность ≤1 мм. Маркировка обновлена с отметкой «КК-9 годна».

Оборудование / механизмы

Измерительный инструмент: штангенциркуль, щупы, поверочная линейка, угольник.

Оснастка / расходники / СИЗ

Измерительный инструмент. СИЗ: перчатки, ботинки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Заготовки укладываются на ровный контрольный стол или специальную плиту для обеспечения объективности измерений плоскостности.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка лицевой поверхностью вниз укладывается на контрольную плиту. Выполняется проверка прилегания.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Контроль по чертежу и карте раскроя.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха последовательно проверяет каждую заготовку: измеряет толщину в 4 точках, оценивает параллельность плоскостей по разнице показаний, укладывает на контрольную плиту и щупом определяет зазор (отклонение от плоскостности). Заготовки с отклонениями, превышающими допуск, возвращаются на повторную калибровку (Операция №9). Годные заготовки маркируются.

Операционный контроль качества

Допуски: толщина 98+1/-0 мм; параллельность ≤0,5 мм; плоскостность ≤1 мм/430 мм. Результаты вносятся в журнал.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: острые кромки заготовок. СИЗ: перчатки, ботинки.

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется. Шлам от предыдущих операций при необходимости смывается влажной ветошью.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет контроль и ведёт журнал. Разнорабочий помогает с позиционированием заготовок.

**[

ОПЕРАЦИЯ №11. НАСТРОЙКА / ВЕРИФИКАЦИЯ ШАБЛОНОВ И ОСНАСТКИ ПОД

РАДИУСНЫЙ СЕГМЕНТ R≥425 ММ**

Наименование операции и цель

Изготовление или проверка шаблонов (темплейтов) радиусного контура R≥425 мм для контроля точности радиусной доводки, а также верификация разметочной и контрольной оснастки под данное изделие. Цель — обеспечить единый геометрический стандарт при ручной доводке 16 идентичных сегментов, критически важный для точности стыковки четырёх сегментов в кольцо.

Вход (что поступает на операцию)

Лист РД 8 с требованиями к геометрии сегмента, откалиброванные заготовки после Операции №10.

Выход (что должно получиться)

Изготовленный и проверенный шаблон радиусного контура R≥425 мм (из фанеры или металла), а также угловой контрольный шаблон для проверки стыковочных граней. Параметры шаблонов согласованы с листом РД 8.

Оборудование / механизмы

Мастерская/рабочий стол. Компрессор D316Y (при изготовлении шаблона из фанеры лобзиком). Шаблоны могут быть изготовлены вручную.

Оснастка / расходники / СИЗ

Фанера или листовой металл для шаблонов, ручной инструмент, измерительный инструмент. СИЗ: перчатки, очки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха и наладчик станков с ЧПУ изучают лист РД 8 и уточняют точный радиус кривизны, угол сектора и характер стыковочных граней.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Шаблон изготавливается отдельно. Верификация шаблона выполняется прикладыванием к одной из отрезанных пробных заготовок.

Настройка технологических параметров

Радиус шаблона R≥425 мм выставляется по листу РД 8. Шаблон проверяется циркулем или по эталонной дуге.

Выполнение операции (переходы)

Наладчик вычерчивает дугу R≥425 мм на листе фанеры по точным данным РД 8 и вырезает шаблон. Шаблон прикладывается к пробной заготовке и проверяется прилегание. При необходимости шаблон дорабатывается. Дополнительно изготавливается угловой шаблон для проверки стыковочных торцов (угол сектора сегмента). Мастер цеха проверяет и подписывает шаблоны.

Операционный контроль качества

Точность шаблона радиуса: отклонение дуги от теоретической не более 0,5 мм. Шаблон маркируется «ТК №8, R≥425, утверждён Мастер цеха, дата».

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: острые кромки шаблонов. СИЗ: перчатки. При вырезании шаблонов электролобзиком — очки.

Экология и обращение с отходами

Опилки, обрезки фанеры — в мусорные контейнеры.

Ответственные исполнители

Наладчик станков с ЧПУ изготавливает шаблоны. Мастер цеха проверяет и утверждает шаблоны.

**[

ОПЕРАЦИЯ №12. ЧЕРНОВОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ РАДИУСНОГО КОНТУРА

(ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ РЕЗЫ ПО SQC600-4D + ПРИПУСК)**

Наименование операции и цель

Черновое формообразование криволинейного контура сегмента путём последовательных прямолинейных резов на SQC600-4D с аппроксимацией дуги R≥425 мм ломаной линией и оставлением технологического припуска 3—5 мм по контуру под ручную доводку. Прямолинейный характер реза SQC600-4D обусловлен конструкцией станка — непосредственный радиусный рез на нём невозможен. Цель — снять основной объём материала за рамками контура дуги быстрыми машинными резами для сокращения объёма трудоёмкой ручной обработки.

Вход (что поступает на операцию)

Прямоугольные откалиброванные заготовки 425×425×75 мм после Операции №10, с нанесённой разметкой контура (дугой R≥425 мм) по шаблону.

Выход (что должно получиться)

Заготовки с черновым контуром — ломаная аппроксимация дуги с припуском 3—5 мм. Все резы прямолинейны. Технологический запас под ручную доводку сохранён равномерно по всей длине дуги.

Оборудование / механизмы

Мостовой станок SQC600-4D: макс. глубина реза 180 мм (толщина 75 мм — в пределах лимита). Прямолинейный рез. Система водоочистки.

Оснастка / расходники / СИЗ

Алмазные дисковые пилы под мрамор, шаблон разметки контура, маркер для разметки. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Наладчик проверяет диск, настройки, водоснабжение, заземление (электрик). По шаблону (Операция №11) на заготовке маркером намечаются линии прямолинейных резов, аппроксимирующих дугу с припуском 3—5 мм. Заготовка устанавливается на рабочий стол SQC600-4D и фиксируется прижимами.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка базируется по ровной стороне (прямой кромке прямоугольника). Каждая линия реза выставляется по упору или по разметке. После каждого реза заготовка переориентируется и фиксируется заново для следующего секущего реза.

Настройка технологических параметров

Режимы аналогичны Операции №8, корректируются при необходимости по паспорту и карте наладки для толщины реза 75 мм.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) последовательно выполняет серию прямолинейных резов по намеченным линиям, снимая «ступени» от прямоугольника до ломаного приближения дуги. После каждого реза контролирует прямолинейность и соответствие размеченной линии. Разнорабочий удаляет отрезанные обломки с рабочего стола. Мастер цеха контролирует равномерность оставленного припуска по всей длине дуги: минимальный припуск не должен быть менее 3 мм, максимальный — не более 8 мм.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет шаблоном равномерность припуска по контуру. Недостаточный припуск (\<3 мм) на каком-либо участке — перевод заготовки в брак или переработку. Избыточный припуск — допустим, увеличивает объём ручной доводки.

Охрана труда и безопасность

Аналогично операциям №6, 8. Мокрая резка обязательна. СИЗ полный комплект. Ограждение зоны станка.

Экология и обращение с отходами

Шлам и обрезки — в контейнеры для отходов.

Ответственные исполнители

Наладчик настраивает станок. Распиловщик (Камнерез) выполняет резы. Разнорабочий убирает отходы. Мастер цеха контролирует качество.

**[

ОПЕРАЦИЯ №13. ПЕРЕВОРОТ / ПЕРЕСТАНОВКА ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ДОВОДКИ РАДИУСА

И КРОМКООБРАБОТКИ**

Наименование операции и цель

Переориентация заготовки на рабочем столе ZLMS 2600 для обеспечения удобного и безопасного доступа к торцевым граням и криволинейному контуру при последующей ручной доводке. Цель — правильно базировать заготовку для операций ручной обработки контура, торцов и поверхности.

Вход (что поступает на операцию)

Заготовки с черновым радиусным контуром после Операции №12.

Выход (что должно получиться)

Заготовка установлена на рабочем столе ZLMS 2600 в оптимальном положении для доводки радиусного контура или торцевых граней, надёжно зафиксирована.

Оборудование / механизмы

Полировальный станок ZLMS 2600 (радиус вылета 2600 мм, зона обработки 2600×900 мм) — в качестве рабочей платформы. Тельфер или ручная переноска (масса заготовки ~40 кг — допускается переноска вдвоём).

Оснастка / расходники / СИЗ

Резиновые прокладки/коврики, прижимные приспособления, мягкие подкладки под лицевую поверхность. СИЗ: каска при работе с тельфером, перчатки, ботинки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Рабочий стол ZLMS 2600 очищается, устанавливаются мягкие подкладки для защиты лицевой поверхности.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Разнорабочие (двое) переносят заготовку вручную или тельфером и устанавливают в нужное положение: для доводки радиусного контура — торцом к оператору, лицевой поверхностью вверх или в сторону. Фиксация — прижимными приспособлениями и упорами, исключающими сдвиг при ударной обработке.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Проверяется устойчивость заготовки.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий переносит или перекладывает заготовку. Мастер цеха визуально проверяет правильность ориентации и надёжность фиксации перед началом следующей операции.

Операционный контроль качества

Визуальная проверка фиксации и ориентации. Лицевая поверхность и уже обработанные грани защищены прокладками.

Охрана труда и безопасность

Масса заготовки ~40 кг — при ручной переноске двоими работниками соблюдается правило «одновременный подъём по команде». СИЗ: перчатки, ботинки. При использовании тельфера — допуск к ПС.

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется. Мокрая протирка поверхностей при необходимости.

Ответственные исполнители

Разнорабочий переставляет и фиксирует заготовку. Мастер цеха проверяет правильность установки.

**[

ОПЕРАЦИЯ №14. РУЧНАЯ ДОВОДКА РАДИУСНОГО КОНТУРА НА ZLMS 2600

(ФОРМИРОВАНИЕ ДУГИ R≥425 ММ)**

Наименование операции и цель

Точная ручная доводка криволинейного контура заготовки до дуги R≥425 мм с применением пневматического и ручного шлифовального инструмента на рабочей платформе ZLMS 2600. Это ключевая и наиболее трудоёмкая операция по формообразованию, определяющая точность стыковки четырёх сегментов в кольцо. Цель — снять технологический припуск 3—5 мм по контуру, добиться плавной дуги без ступеней от предыдущих прямолинейных резов, с допуском по радиусу ±0,5 мм, и подготовить поверхность контура к дальнейшей обработке.

Вход (что поступает на операцию)

Заготовки с черновым контуром (ломаная аппроксимация дуги, припуск 3—5 мм), установленные на ZLMS 2600.

Выход (что должно получиться)

Криволинейный контур заготовки соответствует дуге R≥425 мм с допуском ±0,5 мм. Поверхность контура — без ступеней, плавная, шлифованная (зернистость — средняя, под последующую обработку). Контроль по шаблону (Операция №11) — зазор между шаблоном и поверхностью не более 0,5 мм.

Оборудование / механизмы

Полировальный станок ZLMS 2600 (радиус вылета 2600 мм, зона обработки 2600×900 мм). Компрессор D316Y (рабочее давление 0,8—1,0 МПа) для питания пневматических шлифмашин и зубил. Система водоочистки или локальное водоснабжение для мокрой шлифовки.

Оснастка / расходники / СИЗ

Пневматические угловые шлифмашины, пневматические напильники, ручные абразивные брусы/сегменты разной зернистости (от грубого к среднему), шаблон радиуса R≥425 мм (изготовлен в Операции №11), поверочная линейка, щупы. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, антивибрационные перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха указывает зоны доводки на заготовке. Пневматический инструмент проверяется на работоспособность, компрессор D316Y запущен и давление выведено на рабочий уровень. Подача воды обеспечена. Промышленная вытяжка включена.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка зафиксирована на ZLMS 2600 с Операции №13 с доступом к криволинейному контуру. При необходимости смены рабочей стороны — повторная перестановка по схеме Операции №13.

Настройка технологических параметров

Режим работы компрессора — по паспорту D316Y и паспорту пневматического инструмента. Последовательность зернистости абразивов: грубая → средняя. Контрольные измерения по шаблону выполняются через каждые 5—10 минут обработки.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) начинает доводку с наиболее выступающих «ступеней» от прямолинейных резов, снимая материал равномерными проходами пневматической шлифмашиной поперёк контура. Периодически прикладывает шаблон радиуса к обрабатываемой поверхности и проверяет равномерность зазора по всей длине дуги. При обнаружении зоны с зазором более 1 мм — продолжает шлифовку этой зоны. При зазоре менее 0,5 мм — переходит к более мелкому абразиву и полировке контурной поверхности. Обработка ведётся с постоянным увлажнением. Мастер цеха выполняет промежуточные контрольные замеры шаблоном и щупом. КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ: на одной партии (4 сегмента одного кольца) радиус должен быть идентичен — после доводки каждые 4 сегмента «склонируются» в пробную сборку для проверки зазора стыков (выполняется в Операции №25). При выявлении несоответствия — продолжение доводки.

Операционный контроль качества

Допуск радиуса: ±0,5 мм. Контроль шаблоном: зазор ≤0,5 мм. Плавность контура без ступеней проверяется визуально и поверочным бруском. Мастер цеха фиксирует результаты в журнале.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: абразивная пыль (профилактика силикоза — мокрая обработка обязательна), шум, вибрация пневмоинструмента. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, антивибрационные перчатки, спецобувь. Промышленная вытяжка работает непрерывно. Запрет сухой обработки.

Экология и обращение с отходами

Шлам мрамора — в систему водоочистки, затем в контейнеры.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет ручную доводку. Мастер цеха контролирует геометрию. Наладчик настраивает компрессор. Электрик — заземление ZLMS 2600.

**[

ОПЕРАЦИЯ №15. РУЧНАЯ ДОВОДКА ТОРЦЕВЫХ СТЫКОВОЧНЫХ ГРАНЕЙ И

ПЕРЕХОДОВ**

Наименование операции и цель

Точная ручная обработка торцевых (стыковочных) граней сегмента, по которым четыре сегмента примыкают друг к другу, образуя замкнутое кольцо. Цель — обеспечить плоскостность и угловую точность стыковочных граней, перпендикулярность их к опорной плоскости и соответствие углу сектора согласно листу РД 8, а также зачистку переходов между криволинейным контуром и торцами.

Вход (что поступает на операцию)

Заготовки с доведённым радиусным контуром (Операция №14), установленные на ZLMS 2600.

Выход (что должно получиться)

Торцевые стыковочные грани — плоские (плоскостность ≤0,3 мм), перпендикулярные к опорной плоскости (отклонение ≤0,5 мм), угол сектора соответствует листу РД 8. Переходы между торцами и криволинейным контуром плавные, без ступеней.

Оборудование / механизмы

ZLMS 2600 как рабочая платформа. Компрессор D316Y. Система водоочистки.

Оснастка / расходники / СИЗ

Пневматические шлифмашины, абразивные сегменты нарастающей зернистости, угловой шаблон (из Операции №11), угольник, щупы. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Заготовка переориентируется для обеспечения доступа к торцевым граням. Шаблон угла сектора проверен и готов к применению.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается торцевой гранью вверх или в удобном для обработки положении. Фиксируется прижимами.

Настройка технологических параметров

Режимы по паспорту пневмоинструмента и компрессора D316Y. Давление воздуха — рабочее по паспорту.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) обрабатывает торцевую грань пневматической шлифмашиной, контролируя плоскостность угольником и поверочной линейкой. Угол сектора проверяется угловым шаблоном. Переходные зоны между торцем и криволинейным контуром зачищаются ручными абразивными брусами до плавного сопряжения. Все операции — с увлажнением. При обнаружении отклонения угла — продолжение обработки «отстающей» грани. Мастер цеха выполняет промежуточный и финальный контроль угла и плоскостности.

Операционный контроль качества

Плоскостность торцевых граней: ≤0,3 мм. Перпендикулярность к опорной плоскости: ≤0,5 мм. Угол сектора: согласно листу РД 8 (ДОПУЩЕНИЕ: ±0,2°). Мастер цеха фиксирует результаты в журнале.

Охрана труда и безопасность

Аналогично Операции №14. Мокрая обработка обязательна. СИЗ полный комплект.

Экология и обращение с отходами

Шлам — в систему водоочистки, затем в контейнеры.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет доводку торцев. Мастер цеха контролирует геометрию. Разнорабочий переставляет заготовки по мере необходимости.

**[

ОПЕРАЦИЯ №16. ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ,

УСТРАНЕНИЕ МИКРОСКОЛОВ**

Наименование операции и цель

Зачистка всех обработанных поверхностей заготовки от рисок предыдущих операций, устранение микросколов на кромках и переходах. Цель — подготовить поверхности к специальным декоративным операциям (рельефная матовая фактура, полировка торцев) без наличия посторонних дефектов от черновых операций.

Вход (что поступает на операцию)

Заготовки с доведёнными контуром и торцами. Поверхности имеют риски от шлифовки, возможные микросколы на кромках.

Выход (что должно получиться)

Все рабочие поверхности зачищены от грубых рисок, микросколы на кромках устранены послойно. Поверхности готовы к финишной декоративной обработке.

Оборудование / механизмы

ZLMS 2600 (рабочая платформа + пневматический инструмент). Компрессор D316Y.

Оснастка / расходники / СИЗ

Ручные пневматические шлифмашины с мелкозернистыми абразивными дисками, абразивные бруски, шлифовальная губка. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, антивибрационные перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Подача воды обеспечена. Вытяжка включена. Поверхность заготовки осматривается для выявления мест с наибольшими рисками и сколами.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается на ZLMS 2600 с доступом ко всем обрабатываемым поверхностям. Лицевая поверхность и защищённые зоны прикрыты мягкими прокладками.

Настройка технологических параметров

Зернистость абразива: средняя/мелкая, по паспорту инструмента.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) зачищает поверхности, начиная с наиболее грубых рисок и переходя к более тонкой обработке. Микросколы на кромках устраняются послойно ручным абразивным бруском, без углубления в тело камня. Мастер цеха указывает зоны доводки и после зачистки выполняет визуальный контроль: поверхность должна быть равномерной, без ступеней и видимых рисок от предыдущих операций.

Операционный контроль качества

Визуальный контроль мастером цеха: отсутствие грубых рисок, устойчивость кромок. При наличии не устранённых сколов — продолжение зачистки или принятие решения о допустимости.

Охрана труда и безопасность

Мокрая обработка обязательна. СИЗ полный комплект. Вытяжка работает непрерывно.

Экология и обращение с отходами

Шлам — в систему водоочистки, контейнеры. Сухая уборка пыли запрещена.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет зачистку. Мастер цеха осуществляет контроль.

**[

ОПЕРАЦИЯ №17. ПОДГОТОВКА К РЕЛЬЕФНОЙ МАТОВОЙ ОБРАБОТКЕ (МАСКИРОВАНИЕ

ЗОН ПОЛИРОВКИ ТОРЦЕВ)**

Наименование операции и цель

Защитное маскирование торцевых граней (зон, подлежащих полировке) от загрязнения и повреждения в ходе создания рельефной матовой фактуры на лицевой поверхности. Цель — обеспечить чёткую границу между зоной рельефной матовой фактуры и зонами полировки торцев, исключить загрязнение шламом и механическое повреждение торцев ударными инструментами.

Вход (что поступает на операцию)

Зачищенные заготовки (Операция №16), готовые к декоративной обработке.

Выход (что должно получиться)

Торцевые грани надёжно защищены защитным картоном или клейкой лентой. Лицевая поверхность открыта для обработки. Граница между зонами чёткая.

Оборудование / механизмы

Специального оборудования не требуется.

Оснастка / расходники / СИЗ

Защитная клейкая лента (малярная или специальная каменная), мягкий картон или поролоновые накладки. СИЗ: перчатки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Поверхности торцев сухие и чистые для надёжного прилегания защитной ленты.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается на рабочем столе ZLMS 2600 лицевой поверхностью вверх.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий наклеивает защитную ленту по периметру торцевых граней, плотно прижимая к поверхности. Ширина защитного покрытия — не менее 10 мм от кромки (с запасом на возможное «расплёскивание» ударного воздействия). Мастер цеха проверяет качество маскировки: лента прилегает без пузырей и отслоений, граница чёткая.

Операционный контроль качества

Визуальная проверка мастером цеха. При недостаточном прилегании — переклейка ленты.

Охрана труда и безопасность

Опасных факторов особых нет. СИЗ: перчатки.

Экология и обращение с отходами

Обрезки ленты и картона — в контейнеры для твёрдых бытовых отходов.

Ответственные исполнители

Разнорабочий выполняет маскирование. Мастер цеха проверяет качество.

**[

ОПЕРАЦИЯ №18. НАНЕСЕНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ МАТОВОЙ ФАКТУРЫ НА ЛИЦЕВУЮ

ПОВЕРХНОСТЬ (РУЧНОЙ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ НА ZLMS 2600)**

Наименование операции и цель

Создание рельефной матовой фактуры на лицевой (выпуклой) поверхности сегмента посредством ручной ударной обработки пневматическими зубилами и бучардами разной зернистости. ВАЖНО: данная фактура НЕ является стандартным бучардированием (равномерная клетчатая фактура бучарды) и НЕ является лощением. Это особая художественная текстурная обработка, при которой поверхности придаётся выразительный ненаправленный рельефный характер, воспроизводимый по эталонному образцу. Цель — обеспечить единообразную рельефную матовую фактуру на всех 16 сегментах партии в соответствии с согласованным эталонным образцом.

Вход (что поступает на операцию)

Заготовки с замаскированными торцами (Операция №17), готовые к нанесению рельефной фактуры.

Выход (что должно получиться)

Лицевая поверхность сегмента имеет равномерную рельефную матовую фактуру, соответствующую эталонному образцу. Глубина рельефа, характер текстуры, степень матовости — в пределах допустимых отклонений эталона. Границы с торцами чёткие, защитная лента сохранена.

Оборудование / механизмы

Полировальный станок ZLMS 2600 используется как рабочая платформа с позиционированием заготовки. Компрессор D316Y (рабочее давление 0,8—1,0 МПа) обеспечивает питание пневматических ударных инструментов.

Оснастка / расходники / СИЗ

Пневматические зубила (остроконечные и плоские) разной ширины, пневматические бучарды с различной зернистостью насечки (от крупной к мелкой — для регулировки характера рельефа), ручные зубила. Эталонный образец рельефной матовой фактуры (согласован с заказчиком). СИЗ: защитный щиток (обязателен — разлёт каменных осколков), наушники, респиратор FFP2+, кожаные перчатки, спецобувь. Промышленная вытяжка — включена.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха предъявляет исполнителю эталонный образец рельефной матовой фактуры и устно/письменно уточняет требования к характеру текстуры. Компрессор D316Y запущен, давление выведено на рабочий уровень по паспорту. Промышленная вытяжка включена. На первой заготовке из партии выполняется пробный участок (≈50×50 мм) для сравнения с эталоном — работа продолжается только после одобрения пробного участка мастером цеха. Подача воды обеспечивается для периодического увлажнения зоны работы в целях подавления пыли.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается лицевой поверхностью вверх на рабочем столе ZLMS 2600, фиксируется прижимами. Тыльная и торцевые грани защищены прокладками.

Настройка технологических параметров

Давление воздуха на пневмозубило/бучарду — по паспорту инструмента (обычно 0,5—0,7 МПа), устанавливается регулятором на компрессоре D316Y. Тип инструмента (острие зубила, бучарда крупная/средняя/мелкая) выбирается в зависимости от требуемого характера рельефа по эталону. Числовые режимы в ТК не приводятся — определяются опытным путём при пробном участке под контролем мастера цеха.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) с навыком ручной декоративной обработки камня начинает формирование рельефа с пробного участка. Перемещая пневмозубило/бучарду по поверхности равномерными ударами, создаёт характерную текстуру, периодически сравнивая с эталоном. Направление ударов, частота, сила — регулируются в зависимости от текущего состояния поверхности и сравнения с эталоном. После одобрения пробного участка мастером цеха обработка продолжается по всей лицевой поверхности. Поверхность периодически обрызгивается водой для увлажнения и контроля реального вида фактуры (влажный мрамор даёт реалистичное представление о финальном виде). Защитная маскировочная лента проверяется на сохранность — при отслаивании немедленно подклеивается. При переходе к следующему сегменту того же кольцевого комплекта выполняется сравнение уже обработанного сегмента с новым — для обеспечения однородности в пределах кольца.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет фактуру каждого сегмента сравнением с эталонным образцом: однородность характера рельефа, отсутствие необработанных зон, сохранность границ маскировки. Недопустимо: сквозное разрушение поверхностного слоя (значительные сколы, нарушающие целостность изделия). Природные прожилки и каверны мрамора, открывшиеся при ударной обработке, — норма, отбраковке не подлежат, но фиксируются в журнале.

Охрана труда и безопасность

КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА: разлёт каменных осколков при ударной обработке, абразивная пыль (несмотря на увлажнение — при ударной обработке пыль неизбежна), шум пневматического инструмента (100+ дБА). Обязательны: защитный щиток (закрытые очки недостаточны!), наушники/антифоны, респиратор FFP2+ (профилактика силикоза — мрамор содержит кальцит; при ударной обработке образуется тонкодисперсная пыль), кожаные перчатки, спецобувь с металлическим носком. Промышленная вытяжка работает непрерывно. Постороннее нахождение в зоне обработки запрещено. Периодическое увлажнение поверхности (распылитель или увлажнённая ветошь) — обязательно. Пожарная безопасность по ПП РФ №1479. Электробезопасность компрессора D316Y — контроль электриком.

Экология и обращение с отходами

Мраморная пыль и крошка — собирается влажной уборкой в контейнеры. Сдувание пыли сжатым воздухом без вытяжки — ЗАПРЕЩЕНО. Шлам из вытяжного зонта (при наличии) — в контейнеры.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) с навыком ручной декоративной обработки выполняет нанесение рельефной фактуры под контролем мастера цеха. Мастер цеха предъявляет эталон, контролирует пробный участок и каждый готовый сегмент. Наладчик станков с ЧПУ настраивает компрессор и пневматический инструмент. Электрик — заземление компрессора.

**[

ОПЕРАЦИЯ №19. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЛЬЕФНОЙ МАТОВОЙ

ФАКТУРЫ**

Наименование операции и цель

Отдельная операция проверки качества рельефной матовой фактуры каждого сегмента в сравнении с эталонным образцом и требованиями листа РД 8. Цель — принять решение о соответствии фактуры требованиям или необходимости доводки (Операция №20).

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты после нанесения рельефной матовой фактуры (Операция №18).

Выход (что должно получиться)

Для каждого сегмента принято одно из решений: «соответствует эталону — допущен к следующей операции» или «требует доводки — направить на Операцию №20».

Оборудование / механизмы

Освещение равномерное. Эталонный образец.

Оснастка / расходники / СИЗ

Эталонный образец, освещение переносное. СИЗ: перчатки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Сегменты очищаются от пыли влажной ветошью (не сухим сдуванием). Осмотр при естественном или рассеянном искусственном свете.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегменты укладываются лицевой поверхностью вверх на подкладки.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха осматривает лицевую поверхность каждого сегмента при хорошем освещении, сравнивает с эталоном: равномерность рельефа по площади, характер текстуры, отсутствие необработанных или избыточно обработанных (разрушенных) зон. Дополнительно сравниваются сегменты одного кольцевого комплекта между собой на однородность. Результаты заносятся в журнал с заключением по каждому сегменту.

Операционный контроль качества

Критерии соответствия: равномерность фактуры по эталону, отсутствие необработанных зон, отсутствие разрушенного поверхностного слоя. Природные прожилки и каверны мрамора — норма.

Охрана труда и безопасность

СИЗ: перчатки (острые кромки). Влажная очистка сегментов — без сдувания сухим воздухом.

Экология и обращение с отходами

Загрязнённая вода от протирки — в систему водоочистки.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет контроль и принимает решения. Директор производства уведомляется при выявлении систематического отклонения.

**[

ОПЕРАЦИЯ №20. ДОВОДКА РЕЛЬЕФНОЙ МАТОВОЙ ФАКТУРЫ (ВЫРАВНИВАНИЕ ЗОН,

УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ)**

Наименование операции и цель

Устранение дефектов рельефной матовой фактуры, выявленных при контроле Операции №19: локальная доработка необработанных зон, выравнивание однородности рельефа, устранение резких границ-«переходов» между участками с разным характером текстуры. Цель — добиться соответствия фактуры эталонному образцу.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты, направленные на доводку по результатам Операции №19.

Выход (что должно получиться)

Фактура сегмента соответствует эталонному образцу, все зоны обработаны равномерно, резкие переходы устранены.

Оборудование / механизмы

ZLMS 2600 (рабочая платформа). Компрессор D316Y.

Оснастка / расходники / СИЗ

Пневматические зубила/бучарды (те же, что в Операции №18), ручные зубила. СИЗ: щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха отмечает мелом зоны, требующие доработки. Промышленная вытяжка включена. Подача воды обеспечена.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Аналогично Операции №18.

Настройка технологических параметров

Режимы аналогичны Операции №18.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет локальную доработку отмеченных зон по указанию мастера цеха. После доводки выполняется повторный контроль по схеме Операции №19. Цикл «доводка → контроль» повторяется до полного соответствия эталону.

Операционный контроль качества

Аналогично Операции №19. После каждой доводки мастер цеха выполняет осмотр.

Охрана труда и безопасность

Аналогично Операции №18. СИЗ полный комплект.

Экология и обращение с отходами

Аналогично Операции №18.

Ответственные исполнители

Распиловщик камня (Камнерез) выполняет доводку. Мастер цеха контролирует качество.

**[

ОПЕРАЦИЯ №21. ПОДГОТОВКА К ПОЛИРОВКЕ ТОРЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ (АБРАЗИВЫ,

НАСТРОЙКА, МАСКИРОВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ)**

Наименование операции и цель

Подготовительная операция: защита рельефной матовой лицевой поверхности сегментов от загрязнения при полировке торцев, а также подбор последовательности полировальных абразивов и настройка оборудования ZLMS 2600 для полировки плоских торцевых граней. Цель — обеспечить условия для качественной полировки торцев без повреждения уже выполненной рельефной фактуры.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты с принятой рельефной матовой фактурой (Операции №19—20). Защитная лента с торцев снята.

Выход (что должно получиться)

Лицевые поверхности надёжно защищены. Оборудование ZLMS 2600 настроено на полировку плоских торцевых граней. Последовательность абразивов определена.

Оборудование / механизмы

ZLMS 2600 (зона обработки 2600×900 мм, радиус вылета 2600 мм). Компрессор D316Y.

Оснастка / расходники / СИЗ

Защитная лента или плёнка для лицевой поверхности, мягкие прокладки, полировальные абразивные сегменты нарастающей зернистости (от грубого до полировальных для мрамора). СИЗ: перчатки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Лицевая рельефная поверхность сегмента накрывается защитной плёнкой или мягким картоном, прикрепляется лентой. Наладчик подбирает последовательность абразивов для полировки мрамора Delikato light (по паспорту абразивов и рекомендациям производителя). Рабочая зона ZLMS 2600 проверяется на чистоту.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегмент устанавливается на ZLMS 2600 торцевой гранью, доступной для обработки. Лицевая поверхность направлена вниз или в защищённую сторону.

Настройка технологических параметров

Наладчик устанавливает последовательность абразивных сегментов по паспорту ZLMS 2600 и карте наладки предприятия. Режимы шлифовки и полировки — по паспорту ZLMS 2600.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий выполняет маскирование лицевой поверхности. Наладчик проверяет наличие и исправность всех абразивов последовательности. Мастер цеха подтверждает готовность к полировке.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет надёжность маскировки и готовность абразивной последовательности.

Охрана труда и безопасность

СИЗ: перчатки, ботинки. При работе на ZLMS 2600 — следить за наличием ограждений.

Экология и обращение с отходами

Упаковочные материалы от абразивов — в контейнеры.

Ответственные исполнители

Наладчик настраивает ZLMS 2600 и абразивную последовательность. Разнорабочий выполняет маскирование. Мастер цеха проверяет готовность.

**[

ОПЕРАЦИЯ №22. ПОЛИРОВКА ТОРЦЕВЫХ (СТЫКОВОЧНЫХ) ГРАНЕЙ НА ZLMS

2600**

Наименование операции и цель

Полировка торцевых стыковочных граней сегментов до зеркального или высокоглянцевого уровня с применением полировальных головок и абразивной последовательности на ZLMS 2600. Полировка торцев обеспечивает плотное прилегание сегментов в кольце, точность стыка и эстетику видимого шва. Цель — достичь степени полировки, обеспечивающей минимальный шов при сборке кольца.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты с защищённой лицевой поверхностью, подготовленные в Операции №21.

Выход (что должно получиться)

Торцевые грани полированы до зеркального блеска (мрамор Delikato light — хорошо поддаётся полировке). Плоскостность торцев сохранена. Ширина полированной зоны соответствует требованиям листа РД 8. Лицевая рельефная поверхность не повреждена.

Оборудование / механизмы

Полировальный станок ZLMS 2600 (радиус вылета 2600 мм, зона обработки 2600×900 мм). Компрессор D316Y. Система водоочистки для подачи воды при шлифовке/полировке.

Оснастка / расходники / СИЗ

Полировальные абразивные сегменты нарастающей зернистости (от 120 до 3000+/полировальный), полировальные пасты для мрамора. СИЗ: очки/щиток, наушники (при работе с шлифовальным инструментом), респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Наладчик проверяет наличие воды и работу системы водоочистки. Электрик проверяет заземление ZLMS 2600. Промышленная вытяжка включена.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегмент устанавливается на ZLMS 2600 торцевой гранью к полировальному инструменту. Лицевая поверхность защищена маскировкой (Операция №21). Фиксация — прижимами.

Настройка технологических параметров

Скорость перемещения головки, прижимное усилие и расход охлаждающей воды — по паспорту ZLMS 2600 и карте наладки для мрамора данного типа. Последовательность абразивов: согласно карте наладки. Параметры записываются наладчиком в карту.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) управляет ZLMS 2600, последовательно применяя абразивы нарастающей зернистости к торцевой грани: сначала снимаются риски от шлифовки, затем последовательно достигается всё более высокое зеркало. Разнорабочий подаёт сегменты на обработку и снимает после завершения. После полировки каждого торца мастер цеха проверяет степень полировки и плоскостность грани. По завершении полировки всех торцев одного сегмента — снимается маскировка лицевой поверхности и проверяется её сохранность.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет: блеск торцевых граней (визуально — зеркальное отражение), плоскостность (щуп ≤0,3 мм), отсутствие рисок от предыдущих операций. Сохранность рельефной матовой фактуры лицевой поверхности проверяется визуально.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: вращающиеся полировальные головки, шлам, шум. СИЗ: очки/щиток, наушники при шлифовке, респиратор FFP2+ (полировка мрамора с водой — пыль минимальна, но респиратор обязателен), перчатки, спецобувь. Заземление — контроль электриком.

Экология и обращение с отходами

Шлам мрамора из системы водоочистки — в контейнеры. Полировальные пасты — сбор в специальный контейнер.

Ответственные исполнители

Наладчик настраивает ZLMS 2600. Распиловщик (Камнерез) управляет станком. Разнорабочий подаёт/снимает сегменты. Мастер цеха контролирует качество полировки и сохранность фактуры.

**[

ОПЕРАЦИЯ №23. РУЧНАЯ ШЛИФОВКА ПЕРЕХОДОВ И ДОВОДКА ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

ТОРЦЕВ**

Наименование операции и цель

Ручная доводка переходных зон между полированными торцами и рельефной матовой лицевой поверхностью, устранение возможных следов маскировки, формирование плавных фасок на кромках торцев в соответствии с листом РД 8. Цель — обеспечить эстетически завершённый вид сегмента и устранить все дефекты, оставшиеся после машинных операций.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты с полированными торцами (Операция №22), маскировка снята.

Выход (что должно получиться)

Переходные зоны плавные, без ступеней и следов ленты. Кромки торцев оформлены согласно листу РД 8. Изделие визуально завершено.

Оборудование / механизмы

ZLMS 2600 (рабочая платформа). Компрессор D316Y.

Оснастка / расходники / СИЗ

Ручные пневматические шлифмашины с мелкозернистыми дисками, ручные абразивные бруски. СИЗ: очки/щиток, наушники, респиратор FFP2+, перчатки, спецобувь.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Поверхность сегмента осматривается под хорошим освещением для выявления мест доводки. Мастер цеха отмечает зоны.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Заготовка устанавливается на ZLMS 2600 в удобном положении для доступа к переходным зонам.

Настройка технологических параметров

Зернистость: мелкая/финишная.

Выполнение операции (переходы)

Распиловщик камня (Камнерез) вручную дорабатывает переходные зоны: устраняет следы маскировочной ленты на поверхности камня (при наличии), формирует плавные фаски на кромках торцев согласно листу РД 8. Все операции — с увлажнением. Мастер цеха выполняет финальный осмотр после доводки.

Операционный контроль качества

Визуальный контроль мастером цеха: плавность переходов, отсутствие дефектов от маскировки. Сохранность рельефной фактуры лицевой поверхности.

Охрана труда и безопасность

Мокрая обработка обязательна. СИЗ полный комплект.

Экология и обращение с отходами

Шлам — в систему водоочистки, контейнеры.

Ответственные исполнители

Распиловщик (Камнерез) выполняет доводку. Мастер цеха контролирует качество.

**[

ОПЕРАЦИЯ №24. МОЙКА, СУШКА, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ К

ОТГРУЗКЕ**

Наименование операции и цель

Финишная очистка всех поверхностей сегментов от производственного шлама, пыли, следов смазочных материалов и временных защитных покрытий. Обеспыливание выполняется безопасными методами (влажная очистка, направленный обдув сжатым воздухом при работающей промышленной вытяжке) без нарушения требований профилактики силикоза. Цель — подготовить изделия к приёмочному контролю и упаковке в чистом и сухом состоянии.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты после Операции №23, с выполненными всеми декоративными операциями.

Выход (что должно получиться)

Все поверхности чистые, без следов шлама, пыли, масел. Изделия сухие. Рельефная фактура выразительно видна; полировка торцев — без пятен.

Оборудование / механизмы

Рабочее место с водопроводом, промышленная вытяжка (промышленная вытяжка или промышленная вытяжная система цеха). При обдуве пыли — компрессор D316Y с соблюдением требований промышленной вытяжки.

Оснастка / расходники / СИЗ

Мягкие щётки, чистые тряпки/губки, чистая вода. При необходимости — нейтральное моющее средство без кислот и щелочей (безопасное для мрамора). Сжатый воздух от компрессора D316Y для выдувания шлама из углублений рельефа — только при работающей вытяжке. СИЗ: очки/щиток (при обдуве сжатым воздухом), респиратор FFP2+ (при обдуве пыли), перчатки, спецобувь, влагостойкий фартук.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Промышленная вытяжка включена и проверена. Рабочее место подготовлено: чистая вода, мягкие инструменты, чистые подкладки для сухих изделий после мойки.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегменты устанавливаются на рабочей поверхности с доступом к лицевой и боковым поверхностям.

Настройка технологических параметров

Давление сжатого воздуха при обдуве — минимально необходимое (по паспорту компрессора D316Y, снижается до безопасного для сдувания шлама без рассеивания пыли). Только при работающей вытяжке.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий промывает сегменты чистой водой, удаляя шлам мягкими щётками. Углубления рельефной фактуры промываются под давлением воды. Затем при работающей промышленной вытяжке сжатым воздухом выдуваются остатки шлама из труднодоступных зон рельефа. Полированные торцы протираются чистой влажной ветошью, затем сухой. Сегменты укладываются на чистые подкладки для просушки. После просушки мастер цеха выполняет финальный визуальный осмотр чистоты и качества поверхностей. При необходимости — нанесение защитного состава (импрегнатора) для мрамора согласно проектным требованиям (ДОПУЩЕНИЕ: требование нанесения импрегнатора определяется проектом; в ТК — как опция).

Операционный контроль качества

Мастер цеха осматривает каждый сегмент: отсутствие шлама, пятен, следов маскировки, равномерность рельефной фактуры, блеск торцев. При наличии загрязнений — повторная мойка.

Охрана труда и безопасность

При обдуве сжатым воздухом: обязателен респиратор FFP2+, очки/щиток, работающая промышленная вытяжка. Сухое сдувание пыли без вытяжки — КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО (риск силикоза). Скользкий мокрый пол — противоскользящая обувь. Пожарная безопасность по ПП РФ №1479.

Экология и обращение с отходами

Загрязнённая вода от мойки — в систему водоочистки, не в канализацию напрямую. Осадок шлама — в контейнеры для твёрдых отходов.

Ответственные исполнители

Разнорабочий выполняет мойку и обдув. Мастер цеха контролирует качество очистки и соблюдение требований безопасности.

**[

ОПЕРАЦИЯ №25. КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ, РАДИУСА КРИВИЗНЫ И СТЫКОВОЧНЫХ

ГРАНЕЙ (ФИНАЛЬНЫЙ ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ)**

Наименование операции и цель

Финальный приёмочный контроль геометрических параметров каждого сегмента и пробная сборка кольца из четырёх сегментов для проверки стыковки. Цель — подтвердить соответствие изделий требованиям листа РД 8 и ГОСТ 23342-2012 по геометрии, и критически важную для монтажа точность стыковки сегментов в кольцо.

Вход (что поступает на операцию)

Сегменты после мойки и сушки (Операция №24).

Выход (что должно получиться)

Каждый сегмент имеет заключение «годен» или «брак/доработка» по параметрам: толщина 98+1/-0 мм, габариты по описывающему прямоугольнику, радиус кривизны R≥425 мм (шаблон), плоскостность торцевых граней ≤0,3 мм, степень полировки торцев. Сборочная проверка 4 сегментов одного кольца: зазор в стыке ≤0,5 мм (по листу РД 8 или допуску заказчика).

Оборудование / механизмы

Контрольный стол или поверочная плита. Измерительный инструмент.

Оснастка / расходники / СИЗ

Штангенциркуль, рулетка, щупы, угольник, поверочная линейка, шаблон радиуса (из Операции №11). СИЗ: перчатки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Контрольный стол очищен. Шаблон радиуса проверен на сохранность. Для пробной сборки кольца подготовлено место: ровная поверхность, на которой 4 сегмента могут быть сложены в кольцо.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегменты поочерёдно укладываются на контрольный стол для измерений. Для сборочной проверки 4 сегмента складываются в кольцо на поверочной плите.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются. Контроль по допускам.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха последовательно измеряет каждый сегмент: толщину в 4 точках, длину и ширину описывающего прямоугольника, радиус по шаблону (зазор ≤0,5 мм), плоскостность и полировку торцев щупом. Затем 4 сегмента одного кольца складываются в кольцо на поверочной плите, щупом измеряются зазоры в стыках. При зазоре более допустимого — сегмент направляется на дополнительную доводку торцевых граней (Операция №15). Годные сегменты маркируются с указанием номера колонны и порядкового номера сегмента в кольце.

Операционный контроль качества

Допуски: толщина 98+1/-0 мм; отклонение радиуса ≤0,5 мм по шаблону; плоскостность торцев ≤0,3 мм; зазор в стыке кольца ≤0,5 мм. При превышении допусков по геометрии — направление на доработку или перевод в брак. Природные прожилки и каверны мрамора — норма.

Охрана труда и безопасность

СИЗ: перчатки (острые кромки). Аккуратное обращение при сборке кольца.

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет финальный приёмочный контроль. Директор производства может быть привлечён для подтверждения годности при наличии спорных случаев.

**[

ОПЕРАЦИЯ №26. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРТИИ, ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОДБОР СЕГМЕНТОВ ПО

КОЛЬЦАМ И КОЛОННАМ**

Наименование операции и цель

Окончательная комплектация партии из 16 сегментов (4 комплекта по 4 сегмента на каждую из 4 колонн) с маркировкой принадлежности каждого сегмента к конкретной колонне и позиции в кольце. Дополнительный визуальный подбор по однородности оттенка и рисунка в пределах каждого комплекта. Цель — обеспечить монтажную готовность партии.

Вход (что поступает на операцию)

Все 16 сегментов, прошедших приёмочный контроль (Операция №25), с предварительной маркировкой.

Выход (что должно получиться)

Партия сформирована: 4 комплекта по 4 сегмента, каждый сегмент однозначно маркирован (номер колонны, номер сегмента в кольце). Однородность фактуры и оттенка в пределах каждого комплекта подтверждена визуально.

Оборудование / механизмы

Рабочий стол/площадка. Хорошее освещение.

Оснастка / расходники / СИЗ

Маркер для камня (несмываемый), бирки, паспорт на изделие. СИЗ: перчатки.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Все 16 сегментов выкладываются на чистую поверхность группами по 4 (по колоннам).

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегменты укладываются на чистые подкладки лицевой поверхностью вверх.

Настройка технологических параметров

Параметры не задаются.

Выполнение операции (переходы)

Мастер цеха осматривает 4 сегмента каждого комплекта вместе при хорошем освещении, оценивая однородность рисунка и оттенка. При необходимости перераспределяет сегменты между комплектами для достижения максимальной однородности в пределах кольца. После окончательного определения состава комплектов выполняется маркировка: каждый сегмент подписывается (или навешивается бирка): «Колонна №\_\_, сегмент №\_\_ из 4, партия ТК №8». Данные фиксируются в документе комплектности.

Операционный контроль качества

Визуальная однородность фактуры и оттенка в пределах одного кольца. Полнота маркировки.

Охрана труда и безопасность

СИЗ: перчатки. Острые кромки.

Экология и обращение с отходами

Отходов не образуется.

Ответственные исполнители

Мастер цеха выполняет подбор и маркировку. Разнорабочий помогает с перекладыванием сегментов.

**[

ОПЕРАЦИЯ №27. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТАРЫ ДЛЯ РАДИУСНЫХ

СЕГМЕНТОВ**

Наименование операции и цель

Изготовление специальной упаковочной тары, учитывающей криволинейную форму сегментов и необходимость защиты рельефной матовой поверхности и полированных торцев от механических повреждений при транспортировке. Цель — обеспечить сохранность партии 16 сегментов при доставке к месту монтажа.

Вход (что поступает на операцию)

Скомплектованные и маркированные сегменты. Требования к таре по ГОСТ 9480-2024 (или ГОСТ 23342-2012).

Выход (что должно получиться)

Деревянные ящики (4 комплекта по 4 сегмента или иная компоновка по решению мастера цеха) с внутренней мягкой обивкой, подогнанными по форме гнёздами для радиусных сегментов, с разделительными прокладками между сегментами. Тара соответствует ГОСТ 9480-2024 / ГОСТ 23342-2012.

Оборудование / механизмы

Плотничный инструмент, пила, дрель, степлер. Вспомогательный транспорт (УАЗ Pickup) для подвоза материалов при необходимости.

Оснастка / расходники / СИЗ

Доски, фанера, уголки, гвозди/саморезы, поролон, полиэтиленовая плёнка, мягкая ткань. СИЗ: перчатки, очки, спецобувь (при работе с деревом и инструментом).

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Мастер цеха определяет компоновку: по одному, попарно или по 4 сегмента в одном ящике. Разнорабочий подготавливает материалы для изготовления тары.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Тара изготавливается на столярном верстаке или специальном рабочем месте.

Настройка технологических параметров

Размеры ящика определяются размерами сегмента плюс зазор на прокладки (не менее 30 мм с каждой стороны).

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий под руководством мастера цеха изготавливает деревянный ящик, обивает внутренние поверхности мягким материалом (поролон, ткань), формирует гнёзда для каждого сегмента с учётом криволинейной формы. Разделительные прокладки между сегментами исключают контакт полированных торцев и рельефных поверхностей. Ящик проверяется на прочность.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет: достаточность мягкой прокладки, отсутствие острых выступов внутри ящика, прочность конструкции.

Охрана труда и безопасность

Опасные факторы: режущий инструмент при деревообработке, опилки. СИЗ: очки, перчатки, спецобувь. Правила по охране труда при работе с инструментом согласно приказу Минтруда №835н.

Экология и обращение с отходами

Опилки, обрезки — в контейнеры.

Ответственные исполнители

Разнорабочий изготавливает тару под руководством мастера цеха.

**[

ОПЕРАЦИЯ №28. УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ, ФИКСАЦИЯ В ТАРЕ,

МАРКИРОВКА**

Наименование операции и цель

Укладка 16 сегментов в изготовленную тару, надёжная фиксация от смещения, защита поверхностей и маркировка тары согласно ГОСТ 9480-2024 / ГОСТ 23342-2012. Цель — обеспечить транспортную безопасность изделий и однозначную идентификацию тары при доставке.

Вход (что поступает на операцию)

Скомплектованные и маркированные сегменты (Операция №26). Готовая тара (Операция №27).

Выход (что должно получиться)

Все 16 сегментов упакованы, зафиксированы в таре без возможности смещения. На таре нанесена маркировка согласно ГОСТ 9480-2024. Документация на партию вложена или прикреплена к таре.

Оборудование / механизмы

Мостовой кран или тельфер (при массе ящика с содержимым более допустимого для ручной переноски — тара с 4 сегментами ~150—160 кг). Автопогрузчик вилочный (складская техника, грузоподъёмность зависит от модели).

Оснастка / расходники / СИЗ

Крепёжная лента (стяжные ремни), поролоновые/картонные прокладки, полиэтиленовая плёнка, степлер, шурупы для крышки ящика, маркер, готовые этикетки. СИЗ: перчатки, ботинки, каска при работе с краном.

Подготовка рабочего места и подготовительные мероприятия

Тара проверяется на наличие острых выступов внутри. Прокладки расположены по дну и между сегментами.

Базирование, установка и закрепление заготовки

Сегменты укладываются в гнёзда тары строго по маркировке (номер колонны, позиция). Прокладки между сегментами установлены. После укладки сегменты дополнительно фиксируются поролоновыми вставками или картоном.

Настройка технологических параметров

Усилие затяжки крепёжной ленты — по инструкции к ленте, без деформации тары.

Выполнение операции (переходы)

Разнорабочий под руководством мастера цеха укладывает сегменты в тару, устанавливает прокладки, закрепляет крышку ящика. Мастер цеха проверяет правильность укладки и фиксации. На тару наносится маркировка: наименование изделия, материал (мрамор Delikato light), размеры, номер партии, номер ящика, номера сегментов в ящике, указатели «Верх», «Не кантовать» при необходимости.

Операционный контроль качества

Мастер цеха проверяет: полноту партии (16 сегментов, 4 комплекта), отсутствие свободного перемещения сегментов внутри ящика, наличие и правильность маркировки.

Охрана труда и безопасность

При перемещении тары с сегментами (масса комплекта ~150—160 кг) — использование тельфера или крана с допущенным стропальщиком, приказ Ростехнадзора №461. СИЗ: каска, перчатки, ботинки с металлическим носком.

Экология и обращение с отходами

Упаковочные отходы (обрезки, плёнка) — в контейнеры.

Ответственные исполнители

Разнорабочий выполняет укладку и фиксацию сегментов. Мастер цеха контролирует укладку и маркировку. Диспетчер проверяет сопроводительную документацию.

**[

Раздел 7. Контроль качества и приёмка

Система контроля качества включает три уровня: входной контроль (сырья), операционный контроль (по каждой операции), приёмочный контроль (готовое изделие).

Входной контроль (Операции №2—3): проверка сертификата/паспорта блока по ГОСТ 9479-2011, измерение геометрических размеров блока, визуальная оценка оттенка, рисунка и структуры, разграничение структурного брака и природных особенностей мрамора Delikato light. Ответственный: мастер цеха.

Операционный контроль: проводится после каждой операции обработки. Контролируемые параметры: геометрия (толщина, плоскостность, прямолинейность), качество поверхности (риски, прижоги, сколы), параметры фасок (5 мм), качество лощения. Инструменты: рулетка, штангенциркуль, угольник, щупы, поверочная линейка, шаблоны. Ответственный: мастер цеха.

Приёмочный контроль (Операция №25): финальная проверка соответствия готовых плит требованиям ГОСТ 9480-2024 и ГОСТ 23342-2012 для архитектурных изделий 1-й категории. Контролируются: габаритные размеры 425×425×75 мм ± допуск, плоскостность, прямолинейность кромок, ширина фасок 5 мм, качество лощения, общий вид. Ответственный: мастер цеха; утверждение паспорта качества — директор производства.

ВАЖНО: Природные особенности мрамора Delikato light — природные микротрещины, поверхностные каверны (каверны), геологические прожилки — являются нормой материала и НЕ могут служить основанием для отбраковки изделия.

Раздел 8. Охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность

Мрамор Delikato light содержит значительно меньше кварца, чем гранит, однако общецеховые меры профилактики силикоза применяются. Общецеховые меры профилактики силикоза ОБЯЗАТЕЛЬНЫ на всех операциях механической обработки (распиловка, калибровка, фаскование, лощение, шлифовка, зачистка). Применение полумаски-респиратора (FFP2+), защитных очков/щитка, средств защиты слуха, перчаток и спецобуви является обязательным. Сухая обработка мрамора без работающей промышленной вентиляции — ЗАПРЕЩЕНА. Сдувание пыли сжатым воздухом при неработающей промышленной вытяжке — ЗАПРЕЩЕНО. Уборка каменной пыли — только влажным способом (СанПиН 1.2.3685-21).

Грузоподъёмные операции: все работы с мостовыми кранами (5—16 т), тельферами, погрузчиком RH23 (23 т) и вилочным погрузчиком выполняются в строгом соответствии с ФНП Ростехнадзора №461 и Приказом Минтруда №753н. К строповочным работам и управлению ПС допускаются только работники с подтверждёнными допусками. Нахождение под подвешенным грузом — ЗАПРЕЩЕНО. При работе с тельферами и кранами проверяется, что токовая нагрузка на троллеи (50А/80А) не превышается.

Электробезопасность: все операции с электрооборудованием выполняются при подтверждённом исправном заземлении, зафиксированном электриком в журнале. Требования Приказа Минтруда №903н обязательны.

Пожарная безопасность: пожарные проходы и эвакуационные выходы постоянно свободны. Курение и открытый огонь в зоне хранения деревянной тары и упаковочных материалов — ЗАПРЕЩЕНЫ. Требования ПП РФ №1479 (действует до 31.12.2026) соблюдаются. Наличие первичных средств пожаротушения в рабочих зонах — обязательно.

Раздел 9. Экология и обращение с водой/шламом/отходами

Все операции влажной механической обработки (распиловка, калибровка, раскрой, лощение) сопровождаются образованием карбонатного шлама — взвеси минеральных частиц мрамора в воде. Сброс загрязнённой воды в открытые сточные системы без очистки — ЗАПРЕЩЁН.

Система водоочистки (×2 установки производительностью 1000 л/мин каждая, суммарно 2000 л/мин) обеспечивает непрерывную очистку оборотной воды, сбор и обезвоживание шлама. Осадок шлама накапливается в предназначенных контейнерах и направляется на утилизацию согласно регламенту предприятия.

Отходы производства: каменный скол и обрезки после распила направляются в зоны временного хранения. Деревянная тара, упаковочные материалы и отработанные абразивы накапливаются раздельно и направляются на утилизацию. Защитные химические составы (при применении) хранятся и утилизируются по паспорту безопасности.

Раздел 10. Ресурсы

10.1. Оборудование

— Станок резки SQC2200 (диск до 2200 мм) — первичная распиловка блока на слэбы — Мостовые станки SQC600-4D (×2) | макс. глубина реза 180 мм, диаметр диска 600 мм — раскрой слэбов, чистовая обрезка плит, нарезка фасок — Мостовой станок SQC600-4D — калибровка плоскостей методом контрольного пропиливания (JC-1010 не применяется: толщина 75 мм > 50 мм) — Полировальные станки ZLMS 2600 (×2) | рабочая зона 2600×900 мм — лощение лицевых поверхностей — Лощение выполняется только на ZLMS 2600 (SPG1200-12 не применяется: толщина 75 мм > 50 мм) — Компрессор D316Y | рабочее давление 0,8–1,0 МПа — питание пневмоинструмента (ручная шлифовка фасок, зачистка, доводка) — Мостовые краны | грузоподъёмность 5–16 т — все грузоподъёмные операции — Тельферы и электротали | грузоподъёмность 5–16 т — вспомогательные подъёмные операции — Погрузчик RH23 | грузоподъёмность 23 т — разгрузка блока, перемещение — Автопогрузчик вилочный | грузоподъёмность 1,5–5 т — складские операции, погрузка тары — Система водоочистки (×2) | 1000 л/мин каждая — оборотное водоснабжение, очистка шлама — Тягачи Sitrak C7H | до 44 т полная масса автопоезда — доставка блока, отгрузка — Тягачи МАЗ-6430С9 (×2) | нагрузка на седло до 22,5 т — доставка/отгрузка — Сортиментовозы Политранс (×3) | грузоподъёмность 30–40 т — перевозка блоков — Полуприцепы МАЗ (×2) — грузовые платформы для отгрузки — Канатный станок DWSG-22AX-6P | макс. размер реза 450 мм — вспомогательная резка при необходимости

10.2. Персонал

— Директор производства — 1 чел. Утверждение ТК, принятие решений по несоответствиям, согласование карты раскроя и паспорта качества партии.

— Мастер цеха (гранит/мрамор) — 1 чел. Организация и надзор за всеми операциями, операционный и приёмочный контроль качества, визуальный подбор партии.

— Наладчик станков с ЧПУ — 1 чел. Настройка и верификация программ станков, контроль режимов, устранение нештатных ситуаций.

— Распиловщик камня (Камнерез) — 10 чел. Основной исполнитель всех станочных и ручных технологических операций.

— Разнорабочий — 10 чел. Подсобные работы: строповка, подача/съём заготовок и плит, упаковка, уборка шлама.

— Электрик — 1 чел. Проверка заземления, электробезопасность, обслуживание электроустановок.

— Инженер КИПиА — 1 чел. Калибровка и поверочное состояние измерительных средств, обслуживание систем.

— Водитель — 2 чел. Управление транспортными средствами.

— Диспетчер — 1 чел. Планирование, документооборот, оформление документов на отгрузку.

Все работники имеют необходимые допуски к работам: управление подъёмными сооружениями (ПС), стропальные работы, электробезопасность — подтверждено в соответствии с условиями задания.

Раздел 11. Приложения

Приложение 1 — Эскиз изделия: сегмент радиусный 425×425×75 мм, мрамор Delikato light, лощение лицевой поверхности, фаски 5 мм по 4 кромкам (см. лист РД 1 в составе проектной документации).

Приложение 2 — Схема карты раскроя блока 3200×1500×1000 мм на слэбы и заготовки плит (разрабатывается мастером цеха в Операции №4).

Приложение 3 — Эталонный образец фактуры лощения мрамора Delikato light для операционного и приёмочного контроля (при наличии).

ЧАСТЬ II. МАРШРУТНАЯ КАРТА (МК)

Маршрутная карта оформлена в соответствии с ГОСТ 3.1118-82 (ЕСТД, маршрутные карты). Содержит полный технологический маршрут производства изделие индивидуальное объемное сегментное, радиусное, с формной канта r=30°, из полнотелого натурального камня с толщиной t=75, с радиусом от 425°, лощеной фактуры, с калибровкой и полировкой торцевых частей изделия: облицовка базы колонн (по 4 сегмента на каждую из 4 колонн), деталь 2 — основание колонны сложной конфигурации, фигурная фаска, с ручной доработкой поверхности: материал — мрамор delikato light; обработка поверхности — рельефная матовая; размеры 425х425х75мм; см. чертеж. 425×425×75 мм из мрамора Delikato light. Трудозатраты не нормированы.

Операции №17–20 — рельефная матовая обработка.

| № | Наименование операции | Оборудование | Исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разгрузка сырьевого блока | Мостовой кран 5–16 т; погрузчик RH23 | Камнерез (допуск ПС); разнорабочий (допуск стропальщик); мастер цеха | Устойчивость блока на подкладках; визуальный осмотр на повреждения при разгрузке |
| 2 | Входной контроль сырья | Мостовой кран (при кантовании) | Мастер цеха; диспетчер; разнорабочий | Геометрия блока (рулетка); наличие документов; отсутствие структурного брака |
| 3 | Сортировка по оттенку и зернистости | Мостовой кран (при кантовании) | Мастер цеха; разнорабочий | Визуальный осмотр; классификация по оттенку; фиксация природных особенностей |
| 4 | Разработка карты раскроя и маршрутной технологии | — | Мастер цеха; наладчик ЧПУ | Оптимальность раскроя; учёт дефектных зон; технологический запас |
| 5 | Перемещение блока к станку, строповка | Мостовой кран 5–16 т; погрузчик RH23 | Камнерез (допуск ПС); разнорабочий (допуск стропальщик) | Правильность строповки; устойчивость при перемещении |
| 6 | Распиловка сырья на слэбы/заготовки (черновая) | SQC2200 | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Толщина слэбов; перпендикулярность; отсутствие сколов |
| 7 | Межоперационный контроль после распила | Рулетка, штангенциркуль, линейка | Мастер цеха; камнерез | Толщина, плоскостность, отсутствие трещин |
| 8 | Раскрой слэба на заготовки плит | SQC600-4D | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Размеры заготовок с учётом припуска; отсутствие сколов |
| 9 | Калибровка плоскостей и толщины | JC-1010 (НЕ ПРИМЕНИМ) | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Толщина 75 мм ± допуск; плоскостность |
| 10 | Контроль толщины/плоскостности после калибровки | Штангенциркуль, поверочная линейка, щупы | Мастер цеха; камнерез | Толщина в нескольких точках; плоскостность; отсутствие волн |
| 11 | Настройка/верификация программы ЧПУ | SQC600-4D (ЧПУ) | Наладчик ЧПУ; мастер цеха | Соответствие программы чертежу; пробный прогон |
| 12 | Черновое формообразование (чистовая обрезка) | SQC600-4D | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Размеры 425×425 мм ± допуск; перпендикулярность |
| 13 | Переворот/перестановка изделия на кромкообработку | Тельфер/кран (при партии); вручную вдвоём | Камнерез; разнорабочий | Целостность поверхности после перестановки |
| 14 | Изготовление фасок по кромкам | SQC600-4D или ручной пневмоинструмент + D316Y | Камнерез; разнорабочий | Ширина фасок по шаблону; равномерность |
| 15 | Ручная доводка фасок и переходов | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Отсутствие рисок, сколов; ровность переходов |
| 16 | Зачистка после калибровки/фаскования | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Отсутствие микросколов; качество кромок |
| 17 | Подготовка к рельефной матовой обработке | ZLMS 2600; защитные материалы | Камнерез; мастер цеха | Правильность маскирования; защита зон лощения |
| 18 | Нанесение рельефной матовой фактуры | ZLMS 2600; ручной пневмоинструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Равномерность фактуры; глубина рельефа |
| 19 | Контроль качества рельефной матовой фактуры | Визуальный контроль; эталонный образец | Мастер цеха; камнерез | Соответствие эталонному образцу; равномерность |
| 20 | Доводка рельефной матовой фактуры | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Устранение дефектов; ровность границ фактур |
| 21 | Подготовка к лощению (абразивы, настройка) | ZLMS 2600; SPG1200-12 (НЕ ПРИМЕНИМА) | Камнерез; наладчик ЧПУ; мастер цеха | Подбор абразивов; настройка режимов; подача воды |
| 22 | Лощение лицевых поверхностей | ZLMS 2600; SPG1200-12 (НЕ ПРИМЕНИМА) | Камнерез; наладчик ЧПУ; разнорабочий | Равномерность блеска; отсутствие рисок; эталонный образец |
| 23 | Ручная шлифовка переходов после лощения | Ручной инструмент; D316Y | Камнерез; мастер цеха | Ровность переходов; отсутствие рисок на лощёной поверхности |
| 24 | Мойка, сушка, консервация | Мойка (водоочистка); сжатый воздух D316Y | Камнерез; разнорабочий; мастер цеха | Чистота поверхности; отсутствие пятен/разводов |
| 25 | Контроль геометрии и профиля (финальный) | Рулетка, штангенциркуль, угольник, шаблоны | Мастер цеха; директор производства (паспорт качества) | 425×425×75 мм ± допуск; фаски; лощение; общий вид |
| 26 | Комплектация партии и визуальный подбор | Тельфер/кран; вручную | Мастер цеха; камнерез; разнорабочий | Однородность оттенка и зернистости в партии |
| 27 | Изготовление тары | Ручной инструмент; вилочный погрузчик | Разнорабочий; мастер цеха | Несущая способность тары; фиксация изделий |
| 28 | Упаковка, фиксация, маркировка | Вилочный погрузчик; тельфер | Камнерез; разнорабочий; мастер цеха | Надёжность фиксации; маркировка по ГОСТ; документация |
| 29 | Погрузка на транспорт и крепление | Мостовой кран; вилочный погрузчик; тягач | Камнерез; разнорабочий; водитель; мастер цеха | Распределение нагрузки; крепление растяжками |